第一部分  土工试验员职工技能竞赛

理论考试题库

一、单选题（共计300道题）

1.土是由以下哪部分组成的？（  ）

A.固体土颗粒、水	B.固体土颗粒、气体

C.固体土颗粒、水、气体	D.固体土颗粒

2.土中的液态水主要有哪两类？（  ）

A.结合水和自由水	B.结合水和重力水

C.重力水和毛细水	D.自由水和重力水

3.土在荷载作用下的变形有那些类型？（  ）

A.弹性变形、压缩变形

B.塑性变形、压缩变形

C.弹性变形、塑性变形、压缩变形

D.弹性变形、塑性变形

4.土的密度试验方法有哪些？（  ）

A.环刀法、蜡封法、灌水法	B.环刀法、蜡封法、灌砂法

C.蜡封法、灌水法、灌砂法	D.环刀法、蜡封法、灌水法、灌砂法

5.根据液限指数，将黏性土分为软塑状态的是（  ）？

A.0＜≤0.25		B.0.25＜≤0.75

C.0.75＜≤1		D.＞1

6.密度试验对于易碎裂、难以切削的试样可采用（  ）。

A.环刀法	B.蜡封法	C.灌水法	D.灌砂法

7.采用毛细管饱和法或抽气饱和法进行试样饱和时，要求试样饱和度不得低于（  ）。

A.90%	B.92%	C.95%	D.98%

8.工程单位对粗粒土常用不均匀系数Cu和曲率系数Cc来评价土的颗粒级配情况，其中不均匀系数Cu的表达式为（  ）。

A.	B.	C.	D.

9.测得某试样含水率=28.6%，液限=37.0%，塑限=22.5%，则可算得液性指数为（  ）。

A.0.557	B.0.839	C.1.578	D.0.421

10.绘制土的三轴剪切试验成果莫尔—库仑强度包线（总应力法）时，莫尔圆的画法是（  ）。

A.在轴上以为圆心，以为半径

B.在轴上以为圆心，以为半径

C.在轴上以为圆心，以为半径

D.在轴上以为圆心，以为半径

11.进行土粒相对密度试验（土粒比重试验）时，要求两次平行测定的差值不得大于（  ）。

A.0.01	B.0.02	C.0.03	D.0.04

12.土的压缩系数和压缩模量的关系可用下列（  ）项公式表达。

A.	B.	C.	D.

13.三轴压缩的不固结不排水剪试验对剪切应变速率宜为每分钟应变（  ）？

A.0.2%~1.0%	B.0.5%~1.0%	C.0.5%~2%	D.0.2%~0.5%

14.曲率系数描写的是累积曲线的分布范围，反映了曲线的整体形状，它的计算表达式为（  ）。

A.		B.

C.		D.

15.相对密度是砂类土紧密程度的指标，应按下列（  ）项公式进行计算。

A.		B.

C.	D.

16.击实试验中的重型击实试验适用于粒径小于（  ）mm的黏性土？

A.2	B.5	C.10	D.20

17.以下关于渗透试验的说法错误的是（  ）。

A.渗透试验目的是测定土的渗透系数。

B.常水头试验适用于粗粒土。

C.变水头试验适用于细粒土。

D.渗透仪可以不用校验。

18.初步判断膨胀土的室内试验指标是（  ）。

A.压缩模量	B.孔隙比	C.粉粒含量	D.自由膨胀率

19.土的颗粒分析试验方法有哪些（  ）。

A.筛析法、密度计法、移液管法

B.筛析法、密度计法

C.筛析法、移液管法

D.密度计法、移液管法

20.含水率试验必须对两个试样进行平行测定，测定的差值：当含水率大于40%时为（  ）？

A.±3%	B.±2%	C.±5%	D.±1%

21.已知某试样的湿密度=1.97g/cm3，含水率=24.8%，则可算出该试样的干密度为（  ）。

A.1.67g/cm3	B.1.50g/cm3	C.1.58g/cm3	D.1.47g/cm3

22.土工试验数据应根据误差分析或概率的概念，按（  ）倍标准差作为舍弃标准。

A.2	B.3	C.4	D.5

23.对于压缩指标，以下描述错误的是（  ）?

A.不扰动土比扰动土压缩性大

B.孔隙比大时土的压缩性也大

C.压缩系数与压缩模量成反比关系

D.软塑土比硬塑土的压缩性大

24.室内固结试验绘制的曲线越陡表明土的压缩性（  ）。

A.越小	B.越大	C.没有关系	D.无法判断

25.进行三轴压缩试验时，对制备好的扰动土试样，测得试样上、中、下部位的直径分别为下部位的直径分别为、、，则试样的平均直径应按（  ）项公式计算。

A.		B.

C.	D.

26.环刀法可以测定（  ）土的密度。

A.细粒土	B.粗粒土	C.坚硬脆性土	D.砾石土

27.下列何项土类不以塑性指数来定名：（  ）。

A.黏土B.粉质黏土	C.粉土	D.砂土

28.土的缩限含水率是指（  ）的界限含水率。

A.塑态转半流态	B.半固态转固态

C.塑态转半固态	D.半流态转流态

29.工程上含水率的定义为（  ）的质量与土粒质量之比的百分数。

A.结合水和自由水	B.结合水

C.自由水		D.液相

30.承载比试验土样粒径应小于：（  ）。

A.5mm	B.10mm	C.20mm	D.60mm

31.含水率低于缩限时，水分蒸发时土的体积为：（  ）。

A.不再缩小	B.缩小	C.增大	D.不详

32.液塑限联合测定仪测试数据表示在（  ）图形上。

A.	B.	C.	D.

33.关于岩石单轴抗压试验说法错误的是（  ）。

A.圆柱体试件尺寸宜为48mm~54mm

B.试件高度与直径之比1.5~2.0

C.同一含水状态和同一加载方向下，每组试验试件的数量应为3个

D.岩石单轴抗压强度计算值应取3位有效数字

34.岩石点荷载试验中，同一含水状态和同一加载方向下，方块体和不规则块体试件每组试验试件的数量宜为（  ）。

A.15个~20个	B.10个~15个	C.5个~10个	D.20个~25个

35.岩石按坚硬程度不同分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。分类根据岩块的（  ）。

A.抗拉强度		B.剪切强度

C.饱和单轴抗压强度	D.点荷载强度

36.压缩试验中在什么曲线上确定先期固结压力Pc（  ）。

A.曲线	B.曲线	C.曲线	D.曲线

37.一般情况下，对于同一种土，采用重型击实试验比轻型击实试验确定的最大干密度的大小关系是（  ）。

A.	B.	C.	D.不确定

38.易溶盐试验中，浸出液的制取土水比列是（  ）。

A.1:10	B.1:5	C.1:3	D.1:1

39.标准贯入试验中，标准贯入装置锤重为（  ）。

A.4.5kg	B.2.5kg	C.63.5kg	D.100kg

40.静力触探试验中单桥静力触探头可测得（  ）。

A.比贯入阻力	B.锥尖阻力	C.侧摩阻力	D.黏聚力

41.土的压缩试验中试样体积的变化是（  ）。

A.空气体积压缩	B.水体积压缩

C.孔隙体积的减小	D.土颗粒体积压缩

42.在做无机结合料试验时，测定其含水率可用以下哪个方法（  ）。

A.酒精燃烧法	B.烘箱烘干法	C.微波烘干法	D.红外线照射法

43.土粒比重的单位是（  ）。

A.kN/m3	B.kg/m3	C.无	D.kPa

44.土的物理性质中，下列哪一项不是土的三相组成?（  ）

A.固相	B.液相	C.气相	D.热相

45.下列哪种方法不能用来测定土的密度?（  ）

A.环刀法	B.灌水法	C.灌砂法	D.压实法

46.土的固结试验中，若只需测定压缩系数时，最大压力不小于（  ）kPa?

A.200	B.300	C.400	D.600

47.土的抗剪强度指标中，下列哪个指标表示土体抗剪强度随法向应力增加的速率?（  ）

A.黏聚力	B.内摩擦角	C.剪切模量	D.剪切强度

48.粗粒类土中砾粒组含量不大于砂粒组含量时称为称为（  ）。

A.巨粒类土	B.粗粒类土	C.细粒类土	D.砂类土

49.河漫滩沉积土常具有的结构特征（  ）。

A.上下两层结构（二元结构）	B.坡积土

C.岩石的结构		D.水解作用

50.松砂是疏松排列的单粒结构，由于（  ）在荷载作用下土粒易发生移动，引起土体变形，承载力也较低。

A.孔隙大	B.颗粒较大	C.孔隙小	D.颗粒较小

51.酒精燃烧法测定含水率需燃烧试样的次数为（  ）次。

A.3	B.5	C.2	D.4

52.场地水化学分析的水样采取，水样装瓶时应留（  ）mL空间，以免因温度变化而胀开瓶塞。

A.5~10	B.10~20	C.20~30	D.30~35

53.属于土中原生矿物的有（  ）。

A.三氧化二铝		B.次生二氧化硅

C.石英		D.碳酸盐

54.砂土中的石英、长石属于（  ）。

A.化学风化作用	B.次生矿物

C.原生矿物		D.不确定

55.黏性土孔隙中填充的水描述不正确的是（  ）。

A.两个土粒之间的距离小于其结合水厚度之和时可形成公共水膜

B.主要为自由水

C.公共水膜使黏性土具有黏性、可塑性

D.水分为结合水和自由水

56.属于细粒组的是（  ）。

A.黏粒	B.粗砂	C.中砂	D.粗砾

57.土颗粒靠近时（  ）可以形成公共的水膜，对黏性土的影响较大。

A.强结合水	B.毛细水	C.弱结合水	D.重力水

58.当土的液性指数>1时，土为（  ）。

A.塑态	B.固态	C.流态	D.半固态

59.在颗粒大小分布曲线一种土的为0.14，为0.39，为0.84，土的不均匀系数为（  ）。

A.2.8	B.1.0	C.2.15	D.6.0

60.小于某粒径的土粒质量占总质量的60%时相应的粒径称为（  ）。

A.有效粒径	B.限定粒径	C.中间粒径	D.平均粒径

61.环刀法测定压实度时，环刀取样位置应位于压实层的（  ）。

A.上部	B.中部	C.底部	D.任意位置

62.颗粒大小分析试验中移液管法的黏质土样取量为（  ）。

A.10~15g	B.30g	C.10~30g	D.20g

63.在野外取43.60g的湿土，酒精充分燃烧后称量为31.50g，则其含水率为（  ）。

A.38.1%	B.38.4%	C.42.1%	D.46.6%

64.用环刀法检测压实度时，如环刀打入深度较浅，则检测结果会（  ）。

A.偏大	B.准确	C.偏小	D.无规律

65.重型击实试验与轻型击实试验的本质区别是（  ）。

A.击实次数	B.击实锤重量	C.击实筒大小	D.击实功能

66.土的物理性质指标中可直接测出的指标有（  ）。

A.干密度	B.孔隙比	C.含水率	D.饱和度

67.土粒比重是由（  ）确定的。

A.室内试验	B.野外试验	C.换算	D.经验判定

68.颗粒级配曲线很陡时说明（  ）。

A.颗粒分布范围较小	B.颗粒分布范围较大

C.颗粒形状为肩平状	D.颗粒形状为针状

69.酒精燃烧法试验时酒精纯度要求为（  ）。

A.94%	B.96%	C.95%	D.93%

70.比重试验时50mL比重瓶要求装干土（  ）。

A.15g	B.12g	C.20g	D.30g

71.土的含水率24.1%，比重2.72，重度18.8kN/m3，当g=10N/kg时，它的饱和度为（  ）。

A.85.2%	B.82.5%	C.81.3%	D.81.5%

72.在进行土的液限和塑限试验中，液限是指土壤从（  ）状态转变为（  ）状态时的含水率。（  ）

A.固态；液态	B.液态；塑态	C.塑态；液态	D.液态；固态

73.衡量土的粒径级配是否良好，常用的判别指标是（  ）。

A.不均匀系数	B.含水率	C.标贯击数	D.内摩擦角

74.在土的抗剪强度试验中，若土壤破坏面呈圆弧形，则该土壤破坏属于（  ）。

A.拉伸破坏	B.剪切破坏	C.压缩破坏	D.弯曲破坏

75.相对密度试验的土样为能自由排水的砂砾土，粒径不应大于5mm，其中粒径为2mm~5mm的土样质量不应大于土样总质量的（  ）。

A.5%	B.10%	C.15%	D.20%

76.在进行土的渗透试验时，渗透系数的单位是（  ）。

A.m/s	B.cm/s	C.m/d	D.cm/d

77.已知某砂土的比重为2.65，最小干密度为1.40g/cm3，则其最大孔隙比为（  ）。

A.1.1	B.0.893	C.0.559	D.0.472

78.凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒和恶臭气体的实验操作必须在（  ）中进行。

A.室外	B.通风柜	C.室内	D.隔离间

79.20mL盐酸溶液，用0.0100mol/L的碳酸钠标准液标定时，恰好用了10mL碳酸钠标准溶液，则该盐酸溶液的浓度为（  ）。

A.0.0100mol/L	B.0.0200mol/L	C.0.0500mol/L	D.0.1000mol/L

80.多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所用的功能正常，且检定校准合格者应采用（  ）标识。

A.绿色	B.黄色	C.红色	D.黑色

81.下列试验不属于现场测试的是（  ）。

A.静力触探	B.荷载试验	C.击实试验	D.十字板试验

82.关于颗粒级配良好与否说法错误的是（  ）。

A.级配良好土的密实度较好

B.级配良好土的透水性和压缩性较小

C.级配良好的土必须同时满足≥5和=1~3

D.级配良好的土必须同时满足<5和=1~3

83.黏性土的稠度指标中，界定了天然含水率与界限含水率关系的指标是（  ）。

A.塑限	B.液限	C.液性指数	D.缩限

84.土的粒组划分中，粗粒组与细粒组的粒度筛分分界线为（  ）。

A.0.5mm	B.0.25mm	C.0.075mm	D、以上都不是

85.使用环刀法进行密度试验时应进行两次平行测定，两次测定的差值不得大于（  ），取两次测值的平均值。

A.0.01g/cm3	B.0.02g/cm3	C.0.03g/cm3	D.0.04g/cm3

86.采用烘干法进行含水率试验时，对于有机质含量大于5%的土，烘箱温度应控制在（  ）的恒温下烘至恒量。

A.60~65℃	B.65~70℃	C.60~70℃	D.65~75℃

87.用比重瓶法进行土粒比重试验时，向比重瓶内注入半瓶纯水，摇动比重瓶，并放在砂浴上煮沸，煮沸时间自悬液沸腾起砂土不应少于（  ），黏土、粉土不得少于1h。

A.20min	B.25min	C.30min	D.40min

88.采用筛析法进行颗粒分析试验时，将试样过2mm筛，称筛上和筛下的试样质量。当筛下的试样质量小于试样总质量的（  ）时，不作细筛分析。

A.5%	B.10%	C.25%	D.50%

89.采用滚搓法进行塑限试验时，当土条直径搓成（  ）时产生裂缝，并开始断裂，表示试样的含水率达到塑限含水率。

A.2mm	B.3mm	C.4mm	D.5mm

90.采用液塑限联合测定法进行界限含水率试验时，圆锥质量为（  ），锥角为30°。

A.60g	B.76g	C.100g	D.120g

91.无黏性土的松紧程度一般采用（  ）来衡量。

A.相对密度	B.天然密度	C.含水率	D.最大干密度

92.重型击实试验时试样质量为4~10kg，分5层，每层56击；若分3层，每层（  ）击。

A.50	B.66	C.79	D.94

93.三轴压缩试验制备试样时，试样高度宜为直径的（  ）倍。

A.1.0~1.5	B.1.5~2.0	C.2.0~2.5	D.2.5~3.0

94、自由膨胀率试验中，将无颈漏斗放在支架上，漏斗下口对准量土杯中心并保持距离（  ）。

A.5mm	B.8mm	C.10mm	D.12mm

95.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土试样应妥善密封，防止湿度变化，严防曝晒或冰冻。在运输中应避免振动，保存时间不宜超过（  ）。

A.一周	B.三周	C.三个月	D.一年

96.三轴压缩试验的主要优点之一是（  ）。

A.能严格控制排水条件	B.能进行不固结不排水剪切试验

C.仪器设备简单	D.试验操作简单

97.由直剪实验得到的抗剪强度线在纵坐标上的截距、与水平线的夹角分别被称为（  ）。

A.黏聚力、内摩擦角	B.内摩擦角、黏聚力

C.有效黏聚力、有效内摩擦角	D.有效内摩擦角、有效黏聚力

98.根据超固结比OCR，可将沉积土层分类，当OCR＜1时，土层属于（  ）。

A.超固结土	B.欠固结土	C.老固结土	D.正常固结土

99.关于含水率的概念，下列哪一个说法是对的？（  ）

A.土中水的质量与总质量之比，用百分数表示；

B.其实是含水比，可达到或超过100％；

C.肯定小于100%；

D.只能通过试验测定；

100.土颗粒吸附部分水分子，在土颗粒表面形成一定厚度的水膜称为（  ）。

A.结合水	B.结晶水	C.毛细水	D.重力水

101.土粒比重是土粒的密度与4˚C时纯蒸馏水的密度的比值，一般而言，大概的数值范围是（  ）。

A.1.40~1.60	B.1.60~2.20	C.2.65~2.75	D.26.0~29.9

102.试验求得某砂土的相对密度值为0.52，该砂土的密度分类为（  ）状态。

A.密实	B.中密	C.松散	D.稍密

103.细粒土的击实试验中，随着击实功的提高，下列哪个选项符合最佳含水率和最大干密度的变化规律？（  ）

A.最佳含水率减小，最大干密度增大；

B.最佳含水率增大，最大干密度增大；

C.最佳含水率增大，最大干密度减小；

D.最佳含水率减小，最大干密度减小；

104.建筑物修建以后，建筑物重量等外荷载在地基中引起的应力，称为（  ）。

A.总压力	B.有效应力	C.自重应力	D.附加应力

105.下述土的换算指标中排序正确的是（  ）。

A.饱和密度＞天然密度＞干密度＞浮密度

B.天然密度＞浮密度＞干密度＞饱和密度

C.饱和密度＞浮密度＞天然密度＞干密度

D.天然密度＞饱和密度＞浮密度＞干密度

106.岩石压缩变形试验中，割线模量为岩石单轴抗压强度（  ）时的应力值与相应的轴向应变值的比值。

A.20%	B.30%	C.40%	D.50%

107.下列不属于土粒比重试验的试验方法是（  ）。

A.比重瓶法	B.浮称法	C.虹吸管法	D.移液管法

108.现场观察到某土体呈灰黑色、有臭味，手触有弹性和海绵感，初步判定该土体为（  ）。

A.老黏土	B.有机质土	C.砂土	D.无机土

109.含水率为5%的黏性土220g，其烘干后的质量为（  ）g。

A.209.00	B.209.52	C.210.00	D.210.95

110.岩石劈裂抗拉试验属于（  ）法。

A.间接抗拉	B.直接抗拉	C.倾斜抗拉	D.轴向抗拉

111.自由膨胀率试验中，在量筒内注入30ml纯水，加入（  ）浓度为5%的分析纯氯化钠（）溶液。

A.5ml	B.10ml	C.15ml	D.20ml

112.若土颗粒大小均匀，级配不良，则其不均匀系数为（  ）

A.＜5	B.＞5	C.＜10	D.＞10

113.饱和黏性土的无侧限抗压强度试验，其破坏面与最大主应力作用面之间的夹角为（  ）。

A.0°	B.45°	C.60°	D.90°

114.土粒比重为土粒的质量与同体积纯蒸馏水在（  ）时的质量之比。

A.8℃	B.6℃	C.4℃	D.2℃

115.由长期的地表水搬运，在河流阶地沉积而成的土为（  ）。

A.冲积土	B.洪积土	C.湖积土	D.残积土

116.地表或接近地表的岩石，在大气、水和生物活动等因素的影响下，使岩石的结构、构造、化学成分发生改变的作用称为（  ）。

A.沉积作用	B.重力作用	C.流水作用	D.风化作用

117.土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成，具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性，该种土可定名为（  ）。

A.软土	B.黄土	C.冻土	D.膨胀土

118.正长石经水解作用后，形成的与水中离子结合，形成随水流走，析出一部分呈胶体溶液随水流失，其余部分可形成难溶于水残留在原地是（  ）。

A.辉石	B.云母	C.石英	D.高岭石

119.属于红黏土的颜色（  ）。

A.铁红色	B.灰黑色	C.棕红色	D.橙红色

120.当岩石饱和单轴抗压强度在（  ）范围时，可将其划分为较硬岩。

A.>60	B.60≥>30	C.90≥>30	D.30≥>15

121.土中可以传递静水压力的是（  ）。

A.重力水	B.结合水	C.弱结合水	D.强结合水

122.强结合水指紧靠于土粒表面的结合水，所受电场的作用力很大，丧失液体的特性而接近于（  ）。

A.液体	B.固体	C.气体	D.不确定

123.关于不均匀系数说法错误的是（  ）。

A.是反映颗粒大小不均匀程度的指标；

B.值愈大，表示颗粒级配曲线的坡度就愈平缓，土粒粒径的变化范围愈大，土粒就愈不均匀；

C.值愈小，表示颗粒级配曲线的坡度就愈平缓，土粒粒径的变化范围愈大，土粒就愈不均匀；

D.工程上常将＜5的土称为均匀土，把≥5的土称为不均匀土。

124.密度计法试验每次读数均应在预定时间前（  ）将密度计小心放入悬液接近读数的深度。

A.20~30s	B.10~30s	C.5~15s	D.10~20s

125.干土样总质量350g，筛析法结果如下，计算0.5~0.25mm的颗粒含量（  ）。

| 粒径（mm） | ＞2mm | 2~0.5mm | 0.5~0.25mm | ＜0.25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒组质量（g） | 12.8 | 245.6 | 89.3 | 2.3 |

A.25.5%	B.25.8%	C.25.2%	D.25.7%

126.颗粒级配可以应用于（  ）。

A.土的分类	B.湿陷性划分	C.确定土强度	D.压缩性划分

127.作为填土工程的土料下面说法正确的是（  ）。

A.大比小好	B.小比大好

C.与压实效果无关	D.压实后测定

128.在土的三相组成中下列不属于液相的是（  ）。

A.强结合水	B.弱结合水	C.水蒸气	D.自由水

129.一试样在天然状态下体积为230cm3，质量为400g，则该土粒的天然密度为（  ）。

A.1.74g/cm3	B.1.84g/cm3	C.1.54g/cm3	D.1.64g/cm3

130.土的孔隙比为0.648，则其孔隙率为（  ）。

A.39.3%	B.39.9%	C.39.5%	D.39.6%

131.下列选项中属于土的渗透变形判别内容的是（  ）。

A.土的渗透变形类型的判别

B.流土和管涌的临界水力比降的确定

C.土的允许水力比降的确定

D.渗透速度历时曲线的绘制

132.比重试验要求天平称量为（  ）。

A.200g	B.100g	C.500g	D.1.0kg

133.湿土的质量为123.45g，体积为60cm3，它的重度为（  ）。

A.20.6kN/m3	B.19.6kN/m3	C.20.7kN/m3	D.20.3kN/m3

134.土的饱和度值可能变化的范围为（  ）。

A.100%＞＞0%	B.100%≥≥0%

C.100%≥＞0%	D.100%＞≥0%

135.某土层的饱和度不可能是下面哪一个值（  ）。

A.80%	B.0%	C.150%	D.50%

136.下列重度中，量值最大的是（  ）。

A.	B.	C.	D.

137.当土粒的比重在2.65~2.69范围时，该土可能是（  ）。

A.砂土	B.粉土	C.粉质黏土	D.黏土

138.下列关于土的物理状态的说法错误的是（  ）。

A.土的物理状态主要反映土的松密程度和软硬程度

B.无黏性土主要的物理状态是密实度

C.黏性土的物理状态是考虑其软硬程度

D.无黏性土物理状态是考虑其软硬程度

139.某土样的塑性指数为18.6，液限为48.2，塑限为（  ）。

A.29.6	B.29.5	C.29.3	D.29.7

140.砂土的比重为2.66，最小干密度为1.42g/cm2，则其最大孔隙比为（  ）。

A.0.852	B.0.879	C.0.873	D.0.783

141.无黏性土的物理状态一般用（  ）表示。

A.密实度	B.密度	C.稠度	D.硬度

142.以下可以用来测定土体的塑限的方法是（  ）。

A.收缩皿法	B.搓滚法	C.烘干法	D.环刀法

143.对于下列关于界限含水率的测定方法的说法错误的是（  ）。

A.将所需测定的土调匀装满试杯并刮平表面，放到液塑限联合测定仪下，观察圆锥入土深度

B.需测出圆锥三个不同入土深度与对应的三个含水率，在双对数坐标上画出入土深度与含水率的关系直线

C.2mm入土深度对应的含水率是塑限

D.17mm入土深度对应的含水率是塑限

144.下列指标为无量纲的是（  ）。

A.水力比降	B.渗透速度	C.渗透系数	D.渗透力

145.试验室内土的压缩模量是在（  ）条件下试验得到的。

A.完全侧限	B.无侧限	C.部分侧限	D.任何情况

146.已知某土层的压缩系数为0.5MPa-1，则该土属于（  ）。

A.低压缩性土	B.中压缩性土	C.高压缩性土	D.无法确定

147.十字板剪切试验常用于测定（  ）的原位不排水抗剪强度。

A.砂土	B.粉土	C.黏性土	D.饱和软黏土

148.当分析透水性较好、施工速度较慢的建筑地基稳定性时，抗剪强度指标可选择直剪试验中的（  ）。

A.快剪	B.固结快剪	C.慢剪	D.固结不排水剪

149.某土样的内摩擦角为18°，该土样发生剪切破坏时，破坏面与最大主应力作用方向的夹角为（  ）。

A.54°	B.50°	C.36°	D.35°

150.当分析饱和软黏土中快速加荷问题时，为获得其抗剪强度指标，可选择三轴压缩试验中的（  ）。

A.快剪		B.固结排水剪

C.固结不排水剪	D.不固结不排水剪

151.变水头渗透试验时除测记起始水头外，经过时间t后，还需要测记（  ）。

A.含水率	B.孔隙率	C.内摩擦角	D.终了水头

152.某饱和软黏土无侧限抗压强度试验测力计的率定系数1.85kPa/0.01mm，测力计的峰值读数为15，该土的抗剪强度为（  ）。

A.27.8kN	B.13.9kPa	C.27.8kPa	D.13.9kN

153.流砂发生的土层为（  ）。

A.颗粒均匀的饱和砂土	B.颗粒不均匀的饱和砂土

C.颗粒均匀的不饱和砂土	D.颗粒不均匀的不饱和砂土

154.某软黏土无侧限抗压强度试验测力计的率定系数1.87kPa/0.01mm，测力计的峰值读数为11，该土的无侧限抗压强度为（  ）。

A.20.6kN	B.2.06kPa	C.20.6kPa	D.20.8kPa

155.Ⅲ级土样可以测定的项目（  ）。

A.含水率	B.密度	C.抗剪强度	D.压缩系数

156.土样拆封时不需记录土的项目（  ）。

A.取样深度	B.土样名称	C.内摩擦角	D.土样编号

157.数字1.378452修约成四位有效数位，修约后为（  ）。

A.1.379	B.1.378	C.1.380	D.1.381

158.红黏土常处于（  ）状态。

A.硬塑至可塑	B.可塑至软塑	C.软塑至流塑	D.无法确定

159.晚更新世Q3及其以前沉积的土为（  ）。

A.残积土	B.老沉积土	C.坡积土	D.冰积土

160.有机质是在土的形成过程中经过（  ）生成的物质。

A.物理风化作用	B.化学风化作用

C.生物风化作用	D.水溶液蒸发后沉淀

161.岩石裂隙中的水结冰时对岩石产生的作用是（  ）。

A.沉积作用	B.重力作用	C.流水作用	D.物理风化作用

162.当（  ）条件改变时，冻土物理力学性质随之改变，并产生冻胀、融陷。

A.成分	B.温度	C.构造	D.结构

163.湖心沉积土主要是（  ）。

A.角砾	B.卵石	C.粗砾	D.黏土和淤泥

164.次生矿物是由岩石经过（  ）形成的，其成分与母岩不相同。

A.化学风化作用	B.物理风化作用

C.矿物		D.不确定

165.强结合水具有的特征是（  ）。

A.具有溶解盐类的能力	B.性质接近固体

C.可以传递静水压力	D.可以任意移动

166.属于细粒组的是（  ）。

A.黏粒	B.粗砂	C.中砂	D.粗砾

167.对土粒有浮力作用的水是（  ）。

A.强结合水	B.毛细水	C.弱结合水	D.重力水

168.在一般情况下，工程上把不均匀系数＜5的土看作是均粒土，属于（  ）。

A.级配良好	B.级配不良	C.松散	D.密实

169.某种砂土的不均匀系数＝7.0，曲率系数＝0.5，该砂土可判定为（  ）。

A.级配不良	B.级配良好	C.级配均匀	D.无法判定

170.d10是小于某粒径的土粒质量占总质量的（  ）时相应的粒径。

A.15%	B.20%	C.10%	D.30%

171.密度计法适应于粒径（  ）颗粒分析试验。

A.大于0.075mm	B.0.075~0.005mm

C.小于0.0075mm	D.小于0.075mm

172.土的粒度成分是指（  ）。

A.土颗粒的大小	B.土颗粒大小的级配

C.土颗粒的性质	D.黏粒含量的大小

173.黏质土在做含水率试验时烘干时间不得少于（  ）。

A.4h	B.6h	C.8h	D.12h

174.对粒径大于5mm，其中含粒径大于20mm颗粒大于10％的土，应用（  ）测试其比重。

A.比重瓶法	B.浮称法	C.虹吸筒法	D环刀法

175.给试样饱和，对于不易透水的细粒土，渗透系数小于（  ）cm/s时，宜采用真空饱和法。

A.	B.	C.	D.

176.比重试验时称干土15g应该放入的比重瓶容积（  ）。

A.100ml	B.150ml	C.50ml	D.200ml

177.用比重瓶法测出的物理性质指标是（  ）。

A.孔隙比	B.密度	C.土粒比重	D.以上都不是

178.在研究土的性质时，其最基本的工程特征是（  ）。

A.土的物理性质	B.土的力学性质

C.土的压缩性		D.土的渗透性

179.下列关于孔隙比的说法错误的是（  ）。

A.孔隙比是土中孔隙体积与土颗粒体积的比值

B.孔隙比是土中孔隙体积与土总体积的比值

C.天然孔隙比可用来判别砂土的密实度

D.利用天然孔隙比来判别砂土的密实度时，未考虑土的级配情况影响

180.某场地勘察时在地下5m处砂土层进行标准贯入试验一次，实测其锤击数为16，则该点砂土密实度为（  ）。

A.密实	B.中密	C.稍密	D.松散

181.反映黏性土软硬程度的指标是（  ）。

A.液限	B.塑限	C.塑性指数	D.液性指数

182.砂土的最小孔隙比0.536，最大干密度为1.72，则其比重为（  ）。

A.2.65	B.2.66	C.2.68	D.2.64

183.在判别黏性土的状态时，除了需要有液限、塑限指标外，还需要土体的（  ）。

A.天然密度	B.天然含水率	C.比重	D.容重

184.已知某黏性土处于软塑状态，则下列数值不可能是其液性指数的是（  ）。

A.0.85	B.0.95	C.0.75	D.1

185.缩限试验时装土样需要的物品是（  ）。

A.瓷碗	B.量筒	C.方盘	D.收缩皿

186.已知某土层的有效重度为10.5kN/m3，水的重度为10kN/m3，则该土层发生流土的临界水力比降为（  ）。

A.1.07	B.1.05	C.2.02	D.0.8

187.已知某土层的压缩系数为0.01，则该土属于（  ）。

A.低压缩性土	B.中压缩性土	C.高压缩性土	D.无法确定

188.土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度线相离，则表明土中该点（  ）。

A.每个面上的剪应力都小于土的抗剪强度处于稳定状态

B.每个面上的剪应力都大于土的抗剪强度

C.切点所代表的平面上，剪应力正好等于土的抗剪强度

D.最大剪应力作用面上，剪应力正好等于土的抗剪强度

189.慢剪试验剪切速率为（  ）。

A.小于0.02mm/min	B.大于0.02mm/min

C.等于0.02mm/min	D.以上都不正确

190.属于三轴压缩试验方法是（  ）。

A.快剪	B.固结快剪	C.固结排水剪	D.慢剪

191.现场测定土的抗剪强度指标采用的方法是（  ）。

A.三轴压缩试验	B.标准贯入试验

C.平板载荷试验	D.十字板剪切试验

192.从天然土层中取出的土样，如能保持原有的结构及含水率不变的土称为（  ）。

A.扰动土	B.原状土	C.砂土	D.细粒土

193.岩石风化碎屑由雨水或雪水沿斜坡搬运，堆积在斜坡上或坡脚处的为（  ）。

A.冲积土	B.洪积土	C.坡积土	D.淤泥质土

194.粒径在0.075~0.005mm左右的土粒在水中沉积时，当碰到已沉积的土粒时，由于它们之间的相互引力与其重力的关系（  ）。

A.相互引力小于重力	B.相互引力大于重力

C.相互引力等于重力	D.难确定

195.膨胀土中黏粒成分主要（  ）组成。

A.亲水性矿物		B.非亲水性矿物

C.石英		D.辉石

196.下面哪个是土中气体主要成分（  ）。

A.空气	B.沼气	C.天然气	D.瓦斯气体

197.用密度计法进行颗粒分析试验，以下说法错误的是（  ）。

A.适用于粒径大于60mm的粗粒土

B.适用于粒径小于0.075mm的细粒土

C.利用粒径不同土粒下沉速度不同的特性测定

D.需要将密度计置于悬液中，测记不同时间的读数

198.密度计法试验制备悬液的分散剂可以使用（  ）。

A.2%六偏磷酸钠	B.4%六偏磷酸钠

C.5%六偏磷酸钠	D.1%六偏磷酸钠

199.颗粒大小分析试验中筛析法2mm筛上的土为（  ）时可以省略粗筛筛析。

A.小于总质量15%	B.小于总质量10%

C.小于总质量20%	D.小于总质量25%

200.土样总质量500g，筛分法结果如下，计算大于0.25mm的颗粒含量（  ）。

| 筛孔直径（mm） | 20 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.075 | ＜0.0.75 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 留在每层筛上土质量（g） | 0 | 40 | 70 | 150 | 190 | 50 | 500 |

A.52%	B.50%	C.48%	D.90%

201.在颗粒级配中平均粒径是指（  ）。

A.	B.	C.	D.

202.一原状土样环刀加土的质量161.25g，环刀质量41.36g，环刀体积60cm3，则土的密度为（  ）。

A.2.00g/cm3	B.2.10g/cm3	C.2.20g/cm3	D.2.30g/cm3

203.土的孔隙率是土中孔隙体积与（  ）体积之比。

A.固体颗粒	B.水	C.气体	D.固体颗粒加孔隙

204.下列指标中，不可能大于1的指标是（D	）。

A.含水率	B.孔隙比	C.液性指数	D.饱和度

205.烘干法测定含水率将烘干后的试样和盒取出盖好盒盖，冷却至室温时应该放入（  ）。

A.室内	B.室外	C.干燥器内	D.以上三者都可以

206.蜡封法试验时持线将试样徐徐浸入刚过熔点的（  ）中，待全部沉浸后立即将试样提出。

A.自来水	B.煤油	C.蜡	D.纯水

207.完全饱和土的天然重度与饱和重度之间关系为（  ）。

A.天然重度=饱和重度	B.天然重度＞饱和重度

C.天然重度＜饱和重度	D.以上都不正确

208.某土层的密度是1.6g/cm3，则其重度可能是（  ）。

A.16.0kN/m3	B.14.9kN/m3	C.15.5kN/m3	D.以上都不可能

209.灌水（砂）法测土的密度时需要将水或标准砂灌入试坑内，目的是测量（  ）。

A.土质量	B.土的成分	C.土的体积	D.水的质量

210.搓滚法可以确定的界限含水率为（  ）。

A.液限	B.塑限	C.缩限	D.塑性指数

211.某土样的液限为39.1，塑限为23.6，此黏性土的塑性指数为（  ）。

A.13.6	B.15.5	C.15.8	D.15.7

212.测定灵敏度时，原状土和重塑土试样具有不同的（  ）。

A.密度	B.含水率	C.试样的尺寸	D.结构性

213.下列哪个是黏性土状态的类型（  ）。

A.中密	B.软塑	C.密实	D.松散

214.关于渗流的说法正确的是（  ）。

A.无论渗流的方向如何都对土体的稳定性不利。

B.当渗流的方向自上而下时对土体的稳定性不利。

C.当渗流的方向自下而上时对土体的稳定性不利。

D.无论渗流的方向如何都对土体的稳定性有利。

215.下列不是土的压缩性指标的是（  ）。

A.压缩系数	B.抗压强度	C.压缩指数	D.压缩模量

216.下列指标中，数值越大，表明土的压缩性越小的指标是（  ）。

A.压缩系数	B.压缩指数	C.压缩模量	D.比重

217.无黏性土的特征之一为（  ）。

A.塑性指数大于17	B.孔隙比等于0

C.灵敏度较高		D.黏聚力为0

218.某土样的内摩擦角为22°，黏聚力为18kPa，该土样发生剪切破坏时，破坏面与最大主应力作用面的夹角为（  ）。

A.45°	B.56°	C.34°	D.55°

219.关于土的抗剪强度指标说法正确的是（  ）。

A.土的抗剪强度指标是指土的黏聚力和土的内摩擦角

B.土的抗剪强度指标只能通过现场剪切试验确定

C.通过直剪试验和三轴压缩试验得到的土的抗剪强度指标应是一致的

D.三轴压缩试验是一种现场剪切试验

220.常水头渗透试验装土样时分层装入圆筒，每层厚度为（  ）。

A.2~3cm	B.3~5cm	C.1~2cm	D.5~7cm

221.击实试验关系曲线是（  ）。

A.密度与含水率关系曲线	B.孔隙比与含水率关系曲线

C.干密度与含水率关系曲线	D.干密度与击实功关系曲线

222.土的固结试验时为了测定土的先期固结压力，对曲线的要求是（  ）。

A.开始段为直线段	B.全部为曲线段

C.中间出现直线段	D.曲线下段出现较长直线段

223.数字2.34560有效位数说法正确的是（  ）。

A.三位有效位数	B.四位有效位数

C.五位有效位数	D.六位有效位数

224.在干旱气候条件下，碎屑物被风吹扬，降落堆积而成的土为（  ）。

A.红黏土	B.洪积土	C.淤泥	D.风积土

225.红黏土成为带红色的黏性土原因（  ）。

A.含铁铝元素	B.含钙元素	C.含镁元素	D.含钠元素

226.干旱地区在风力作用下不能形成的土（  ）。

A.淤泥	B.黄土	C.风积砂	D.B和C

227.土中结合水的特点描述不正确的是（  ）。

A.包围在土颗粒周围	B.不传递静水压力

C.不能任意流动	D.存在于土颗粒电场以外

228.用密度计法试验时，密度计浮泡应保持在量筒的（  ）。

A.底部	B.中部	C.上部	D.任意位置

229.干燥的土是（  ）相体。

A.一	B.二	C.三	D.四

230.一般常以（  ）之间的变化关系来说明土的压缩性。

A.压力与沉降变形	B.压力与压缩模量

C.压力与孔隙体积	D.压力与压缩系数。

231.土的快剪强度（由常规剪切试验测得的强度）往往（  ）慢剪强度。

A.高于	B.小于	C.等于	D.小于等于

232.在土中若渗流的方向自下而上，则对土体稳定不利，一旦向上的渗透力大于土的（  ），就会出现流土现象。

A.重量	B.湿容重	C.浮容重	D.干密度

233.土的三个重要力学性质，即强度、变形和（  ）之间有着密切的相互关系。

A.裂隙	B.滑动	C.沉陷	D.渗透性

234.土力学是利用力学知识和土工试验技术来研究土的（  ）和变形及其规律的一门学科。

A.渗透	B.压缩	C.强度	D.剪切

235.第四纪土由于其搬运或沉积方式的不同，又可分为残积土和（  ）两大类。

A.运积土	B.坡积土	C.洪积土	D.冲积土

236.粒径小于（  ）的土，用比重瓶法进行比重测定。

A.0.5mm	B.1mm	C.2mm	D.5mm

237.疏松土的孔隙比通常（  ）。

A.小于1	B.等于1	C.大于1	D.不一定小于1

238.某种土体呈青黑色、有臭味，手触有弹性和海绵感，此种土可划分为（  ）。

A.老黏土	B.有机土	C.砂土	D.无机土

239.对于粗粒土，其饱和度大于（  ）时，可为饱和土。

A.50%	B.80%	C.90%	D.100%

240.根据《土工试验方法标准》GB/T50123-2019，用密度计法对颗粒大小做分析试验时，密度计读数均以弯液面上缘为准，甲种密度计应精确至0.5，乙种密度计应精确至（  ）。

A.0.001	B.0.0001	C.0.002	D.0.0002

241.黄土湿陷试验的目的是测定黄土（  ）和压力的关系。

A.变形	B.渗透	C.自重	D.体变

242.反复直接剪切试验的目的是测定土（  ）的抗剪强度参数。

A.弹性	B.极限	C.残余	D.屈服

243.自由膨胀率指的是土的（  ）膨胀率。

A.体积	B.线	C.面		D.点

244.筛析法适用于颗粒大于（  ）的土。

A.0.5mm	B.0.075mm	C.0.05mm	D.lmm

245.根据《土工试验方法标准》GB 50123-2019，液限、塑限联合试验的圆锥下沉深度为（  ）所对应的含水率为现行《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)中采用的液限。

A.5mm	B.10mm	C.15mm	D.17mm

246.根据《土工试验方法标准》GB/T50123-2019，液限、塑限联合试验的圆锥下沉深度为（  ）所对应的含水率为塑限。

A.0.5mm	B.1mm	C.1.5mm	D.2mm

247.界限含水率试验适用于粒径小于（  ）颗粒组成及有机质含量不超过干土质量5%的土粒。

A.0.1mm	B.0.2mm	C.0.5mm	D.1mm

248.试样在某一孔隙比下进行常水头试验，计算的渗透系数应取（  ）在允许差值范围内的数据的平均值，用以作为该孔隙比下的渗透系数（允许差值不大于）。

A.2~3个	B.3~4个	C.4~5个	D.5~6个

249.根据《土工试验方法标准》GB/T50123-2019，直接剪切试验过程中，若测力计百分表读数无峰值，则剪切至剪切位移达（  ）时停止。

A.2mm	B.4mm	C.6mm	D.8mm

250.水力坡降为（  ）时的渗流速度，称为渗透系数。

A.0	B.0.5	C.1	D.20

251.渗透系数的标准温度为（  ）。

A.4℃	B.10℃	C.15℃	D.20℃

252.风干的扰动细粒土样制备，对于物理性试验土样，如液限、塑限等，应过（  ）筛。

A.0.1mm	B.0.5mm	C.2mm	D.5mm

253.在土的收缩试验中，土的缩限应按（  ）求得。

A.联立方程法	B.作图法	C.最小二乘法	D.平均值

254.对无机土，当土样中巨粒组（d＞60mm）质量占总质量的15~50%时，该土称为（  ）。

A.细粒类土	B.巨粒类土	C.粗粒类土	D.巨粒混合土

255.属于次生矿物的是（  ）。

A.伊利石	B.石英	C.角闪石	D.金刚石

256.以下关于土的三相比例指标说法错误的是（  ）。

A.与土的物理性质有关；

B.固相成分越低，其压缩性越小；

C.地下水位的升降，导致土中液相相应变化；

D.随着土体所处的条件的变化而改变。

257.一土样密度1.83g/cm3含水率23.2%.比重2.72，该土样的饱和度为（  ）。

A.74.9%	B.75.9%	C.78.7%	D.85.8%

258.关于管涌的说法正确的是（  ）。

A.管涌是渗透变形的一种形式。

B.管涌是指在渗流作用下粗细颗粒同时发生移动而流失的现象。

C.管涌只能发生在渗流的逸出处。

D.管涌的破坏是突发性的。

259.某种砂土的不均匀系数＝8.0，曲率系数＝4，该砂土可判定为（  ）。

A.级配不良	B.级配良好	C.级配均匀	D.无法判定

260.土样总质量500g，筛析法结果2mm筛上颗粒为61.3g，判断是否可以省略粗筛筛析（  ）。

A.可以	B.不可以	C.无法判断	D.不确定

261.细砾组的粒径范围是（  ）。

A.0.075＜≤0.25mm	B.0.05＜≤2mm

C.0.005＜≤0.075mm	D.2＜≤5mm

262.土的含水率值可能变化的范围为（  ）。

A.100%＞＞0%	B.100%≥≥0%

C.≥0%		D.＞0%

263.土的饱和度为1，比重2.68，孔隙比0.681，重度20.0kN/m3，它的干重度为（  ）。

A.15.9kN/m3	B.15.7kN/m3	C.15.6kN/m3	D.15.8kN/m3

264.根据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版），粉土的饱和度为57%，则该土为（  ）。

A.饱和	B.稍湿	C.很湿	D.干燥

265.《土工试验方法标准》GB/T50123-2019相对密度试验测定最小孔隙比时，击锤对土样每分钟击实次数为（  ）。

A.5~20次	B.10~60次	C.5~10次	D.30~60次

266.对某砂土进行标准贯入试验，测得其标准贯入锤击数N=7击，则其密实程度为（  ）。

A.密实	B.松散	C.中密	D.稍密

267.按照标准贯入试验锤击数判别砂土密实度为松散的是（  ）。

A.N=9	B.N=12	C.N=20	D.N=30

268.当施工周期长，建筑物使用时加荷较快时，土的抗剪强度宜选择直接剪切试验的（  ）。

A.直接快剪	B.固结快剪	C.不固结不排水剪	D.慢剪

269.三轴压缩试验中固结不排水剪测孔隙水压力的符号为（  ）。

A.CU	B.CD	C.UD	D.UU

270.当莫尔应力圆与抗剪强度线相离时，土体处于的状态是（  ）。

A.破坏状态		B.安全状态

C.极限平衡状态	D.主动极限平衡状态

271.Ⅱ级土样可以测定的项目（  ）。

A.含水率	B.黏聚力	C.内摩擦角	D.压缩系数

272.细粒土根据塑性图分类，塑性图的有关描述正确的是（  ）。

A.横坐标为土的液限，纵坐标为塑性指数

B.纵坐标为土的液限，横坐标为塑性指数

C.塑性图中A界限线方程为=50

D.塑性图中A界限线上侧为粉土

273.岩石在风化以及风化产物搬运沉积过程中，常有动植物残骸及其分解物质参与沉积，成为土中（  ）。

A.原生矿物	B.长石	C.有机质	D.石英

274.当土中孔隙由液态水全部填充时称为（  ）。

A.湿土	B.干土	C.完全饱和土	D.非饱和土

275.关于密度计法说法正确的是（  ）。

A.密度计法配制悬液500ml	B.密度计法配制悬液800ml

C.密度计法配制悬液1200ml	D.颗粒含量根据密度计读数计算

276.重型圆锥动力触探试验是记录探头打入碎石土中（  ）击数。

A.10cm	B.30cm	C.20cm	D.15cm

277.土样的液限为41.1，液性指数为0.33，天然含水率为25.7%，此土的塑限为（  ）。

A.18.1	B.18.5	C.11.8	D.18.9

278.标准贯入试验适用于判断（  ）的密实程度。

A.黏性土	B.碎石土	C.砂土	D.以上均可以

279.以下关于相对密度试验说法错误的是（  ）。

A.测定最大孔隙比时，当试样全部落入量筒并振动后，测读砂样体积

B.测定最大孔隙比时，记录体积最大值应估读至5ml

C.测定最小孔隙比时，试样分3次倒入容器进行振击

D.测定最小孔隙比时，最后一次振毕，用修土刀削去容器顶面多余的土后，称重应准确至1g

280.试样中巨粒组质量大于总质量50%的土称为（  ）。

A.巨粒类土	B.粗粒类土	C.细粒类土	D.粉土

281.对无机土，当土样中细粒组质量大于或等于总质量50%时，该土称为（  ）。

A.细粒类土	B.含巨粒土	C.巨粒类土	D.粗粒类土

282.通常规定筑坝土料的水溶盐含量不得超过8%，是因为其（  ）。

A.构成土粒间稳定的胶结物质

B.压缩性大，易变形

C.遇水溶解后颗粒间胶结作用被破坏，颗粒会被渗透水流带走

D.不易压实

283.当土体浸水后沉降，其湿陷系数（  ）的土称为湿陷性黄土。

A.大于或等于0.015	B.小于0.015

C.小于或等于0.015	D.大于0.015

284.原生矿物是由岩石经过（  ）形成的碎屑物，其成分与母岩相同。

A.化学风化作用	B.物理风化作用

C.矿物		D.不确定

285.颗粒级配曲线中一种砂土的为0.16，为0.37，为0.88，该砂土可判定为（  ）。

A.级配不良	B.级配良好	C.级配均匀	D.无法判定

286.密度计法试验制备悬液时需要煮沸的时间一般为（  ）。

A.1h	B.1.5h	C.2h	D.2.5h

287.粗砂组的粒径范围是（  ）。

A.0.075＜≤0.25mm	B.0.5＜≤2mm

C.0.005＜≤0.05mm	D.2＜≤5mm

288.土的结构通常有（  ）种基本类型。

A.一	B.二	C.三	D.四

289.岩石经过（  ）等多种因素的作用而形成的松散沉积物，在工程中称为土。

A.物理	B.化学	C.风化	D.生物

290.土力学中，（  ）理论就是专门研究土骨架可以变形的瞬时渗流问题。

A.固结	B.沉陷	C.滑动	D.裂缝

291.灌砂法适合于测试（  ）的密度。

A.黏质土、砂类土	B.砾类土、粉质土

C.粉质土、黏质土	D.砂类土、砾类土

292.黏性土填筑密度以压实（  ）为设计标准。

A.密度	B.比重	C.湿密度	D.干密度

293.水在土中渗透，可使土中的（  ）发生变化，从而改变了土体的稳定条件。

A.孔隙体积	B.应力	C.凝聚力	D.密度

294.大部分土中的渗透水流可作为（  ）来研究。

A.层流	B.紊流	C.传递介质	D.均质体

295.以土作为工程建筑材料的水工建筑物有（  ）。

A.电站厂房、隧洞	B.河堤、土石坝

C.开关站、溢洪道	D.导流洞、渠道

296.土的自重应力是（  ）分布。

A.矩形	B.圆形	C.梯形	D.三角形

297.已知某土层的超固结比为1.5，则该土属于（  ）。

A.超固结土	B.正常固结土	C.欠固结土	D.无法确定

298.粗粒土中，（  ）以上的颗粒含量大于50%的土称为砾类土。

A.0.1mm	B.0.5mm	C.1mm	D.2mm

299.风干的扰动细粒土样制备，对于击实试验土样，应过（  ）筛。

A.0.1mm	B.0.5mm	C.2mm	D.5mm

300.岩石直剪试验每组试验试件的数量应为（  ）个。

A.3	B.4	C.5	D.6

二、判断题（共计100道题）

1.不规则土样可以用环刀法测定其天然密度。（  ）

2.土的含水率是土中水的质量与土的质量之比。（  ）

3.含石膏土土样的含水率测试方法与其它土样一样。（  ）

4.压缩系数在图上求得。（  ）

5.同一种土体在不同击实功的条件下，其最大干密度不变。（  ）

6.密度计法和移液管法适用于0.075mm以下粒径的土。（  ）

7.砂土和碎石土的状态是考虑其密实程度。（  ）

8.搓条法中只要土体断裂，此时含水率就是塑限含水率。（  ）

9.击实试验一般需要配置5组不同含水率的试样。（  ）

10.塑性指数可用于划分黏性土的类型。（  ）

11.土工试验时，所取试样质量越大越好，否则试样就不具有代表性。（  ）

12.直接剪切试验中快剪试验的剪切速度宜采用0.8mm/min~1.2mm/min的速率进行剪切。（  ）

13.土的压缩性表现的是水的排出。（  ）

14.标准贯入试验是根据贯入的难易程度来判定土的物理力学性质。（  ）

15.直剪试验中慢剪试验方法是指:先使试样在法向压力作用下完全固结，然后慢速施加水平剪力直至土样破坏。（  ）

16.蜡封法测密度，蜡封的目的是防止水渗入土样孔隙中。（  ）

17.压缩试验中土的压缩主要是孔隙体积的减小，所以关于土的压缩变形常以其孔隙比的变化来表示，试验资料整理为曲线或曲线。（  ）

18.十字板剪切试验是直接在原位应力条件下测定土的抗剪强度。（  ）

19.击实试验利用标准化的击实仪具，试验土的密度和相应的含水率的关系，用来模拟现场施工条件下，获得路基土压实的最大干密度和相应的最佳含水率。（  ）

20.土的抗剪强度和土的密度无关。（  ）

21.土的孔隙比增大，土的体积随之减小，土的结构愈紧密。（  ）

22.土的颗粒大小分析法是筛分法、密度计法和移液管法。（  ）

23.轻型击实试验，仅适用于粒径不大于25mm的土，重型击实试验适用于粒径大于25mm的土。（  ）

24.测试含水率时，酒精燃烧法在任何情况下都是适用的。（  ）

25.在固结试验中，需要确定不扰动土的先期固结压力时，初始段的荷重率应小于1。（  ）

26.常水头渗透试验适用于细粒土，变水头渗透试验适用于粗粒土。（  ）

27.无侧限抗压强度试验中的试样直径可为3.5cm~4.0cm，试样高度宜为8.0cm。（  ）

28.筛析法放置标准筛时从上向下的顺序为孔径由小到大。（  ）

29.《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019中规定：该标准只适用于工业和民用建筑各类工程的地基土及填筑土料的基本工程性质试验。（  ）

30.达西定律说明，在层流状态的渗流中，渗透速度与水力坡度的一次方成正比，并与土的性质有关。（  ）

31.孔隙率是土中的孔隙体积占土的总体积的百分率。（  ）

32.击实试验中，随击实功的增大，最优含水率增大，最大干密度降低。（  ）

33.环刀法适用于细粒土和粗粒土密度试验的测定。(×)

34.颗粒分析试验中筛析法适用于粒径小于或等于60mm，大于0.075mm的土。（  ）

35.对于有机质含量超过干土重的5％的土，进行含水率测定时，应将温度控制在105～110℃的恒温下烘至恒重。(×)

36.固结试验中时，将带有试样的环刀放入护环后，放上导环、试样上依次放透水板、薄型滤纸和加压上盖。（  ）

37.压缩系数越小，土的压缩性越高；压缩模量越小，土的压缩性越低。(×)

38.土体的固结试验是土体在有侧限条件下进行的。（  ）

39.击实试验中，干密度和含水率关系图中，峰值点对应的纵坐标是最大干密度。（  ）

40.进行三轴不固结不排水剪与固结不排水剪时，剪切速率可采用同一剪切速率。(×)

41.进行三轴固结排水剪试验时，排水筏应关闭。（  ）

42.采用加荷平衡法进行膨胀力试验过程中，可采用1小时间隔观察一次膨胀量的变化，并调整平衡物重量。（  ）

43.冻胀量试验只适用于原状黏土和砂土。（  ）

44.细颗粒土表面一般带有负电荷（  ）

45.Ⅰ级土样为完全扰动土样。（  ）

46.密度试验需要2次平行测定，平行的差值不得大于0.02g/cm3。（  ）

47.化学风化作用没有改变岩石的化学成分。（  ）

48.水在密实的黏土中发生渗流时，存在起始水力比降。（  ）

49.为定量的描述土粒的大小及各种颗粒的相对含量，对粒径大于0.075mm土粒可用密度计法测定。（  ）

50.快剪试验是在试样上施加垂直压力，待排水固结稳定后快速施加水平剪切力。（  ）

51.土的孔隙比0.859，含水率为26.2%，比重为2.70，它的饱和度为82.4%。（  ）

52.无论什么土，都具有可塑性。（  ）

53.两种不同的黏性土，其天然含水率相同，则其软硬程度相同。（  ）

54.氧化作用是地表的一种普遍的自然现象，是物理风化作用的主要方式之一。（  ）

55.工程上常用不同粒径颗粒的相对含量来描述土的颗粒组成情况。（  ）

56.土的渗透系数是反映土透水性强弱的一个指标。（  ）

57.溶解作用的结果，使岩石中的易溶物质被逐渐溶解而随水流失，难溶物质则残留于原地。（  ）

58.土的渗透系数会随着水头差的变化而变化。（  ）

59.砂类土在做含水率试验时烘干时间不得少于6h。（  ）

60.土的粒度成分是指土中各种不同粒组的相对含量，常用的表示方法中有累计曲线法。（  ）

61.正长石通过物理风化作用变成了高岭石。（  ）

62.不均匀系数Cu反映大小不同粒组的分布情况，即土粒大小（粒度）的均匀程度。（  ）

63.测定砂土的最大干密度、最小干密度时，采用的是天然状态的砂土。（  ）

64.变水头渗透试验是一种现场原位测试方法。（  ）

65.岩石在动植物及微生物影响下发生的破坏作用，称为生物风化作用。（  ）

66.标准贯入试验是一种现场原位测试方法。（  ）

67.抽水试验可以测定土的渗透系数。（  ）

68.土的三相比例指标可分为两种，一种是试验指标，一种是换算指标。（  ）

69.标准贯入试验采用质量为63.5kg的穿心锤，以100cm的落距自由下落。（  ）

70.甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水率一定高于乙土的含水率。（  ）

71.土中孔隙体积与土的总体积之比称为土的孔隙比。（  ）

72.在外界条件的影响下，岩石与水溶液和气体发生化学反应，改变了岩石化学成分，形成新的矿物的作用称为化学风化作用。（  ）

73.变水头渗透试验过程中，渗透水头随时间而变化。（  ）

74.自然界中土颗粒都是由大小不同的土粒所组成，土的粒径发生变化，其主要性质也发生相应变化。（  ）

75.Ⅱ级土样为完全扰动土样。（  ）

76.达西定律适用于层流状态。（  ）

77.土的沉积年代不同，其工程性质有很大的变化。（  ）

78.良好的级配指粗颗粒的孔隙恰好由中颗粒填充，中颗粒的孔隙恰好由细颗粒填充，如此逐级填充使砂形成最松散的堆积状态。（  ）

79.土的密度也称为天然重度。（  ）

80.土中的自由水包括毛细水和结合水。（  ）

81.土的结构和构造是一样的。（  ）

82.灌水法是现场测定土的密度的方法。（  ）

83.砂土的结构是蜂窝结构。（  ）

84.土的饱和度是反映土中的孔隙被水充满程度的物理性质指标。（  ）

85.土体中常见的原生矿物有石英、长石、云母、角闪石、辉石等。（  ）

86.土的颗粒越粗、越均匀，土的渗透性就越小。（  ）

87.液塑限联合测定法圆锥仪的质量为76g。（  ）

88.残积土不是岩石风化的产物。（  ）

89.经试验得知液塑限联合测定法圆锥仪入土深度大于17mm，则土样的含水率大于其液限。（  ）

90.土的饱和度为95.6%，含水率为25.7%，比重为2.73，它的孔隙比0.734。（  ）

91.土是岩石风化的产物。（  ）

92.土中的结合水是指受土粒表面电场吸引的水，分为强结合水和弱结合水两类。（  ）

93.黏质土在做含水率试验时烘干时间不得少于4h。（  ）

94.黄土在干燥状态下，有较高的强度和较小的压缩性，但在遇水后，土的结构迅速破坏发生显著的沉降，产生严重湿陷，此性质称为黄土的湿陷性。（  ）

95.土的饱和度只与含水率有关。（  ）

96.土的密实度越大，土的渗透性越小。（  ）

97.一土样颗粒分析的结果=0.16mm，=0.58mm，它的不均匀系数=3.63。（  ）

98.土层在各个方向上的渗透系数都一样。（  ）

99.土的饱和度为0，说明该土中的孔隙完全被气体充满。（  ）

100.岩石经风化作用而残留在原地未经搬运的碎屑堆积物为坡积土。（  ）

三、填空题（共计150题）

1.酸碱度是指溶液中         的负对数。

2.有效应力路径是指在土体的    过程中，体内某平面上有效应力变化的    。

3.某级荷载    与前一级荷载总量    ，称为荷载率。

4.按照规定的程序为给定的试样测试    或    特性的技术操作称为试验。

5.试验报告所需提供的依据，一般应包括根据          的设计和施工的具体要求所拟试验的    土性指标。

6.根据《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019的规定，土样送达试验单位，必须附              或其他有关资料；土样从取样之日起至开始试验的时间不应超过   。

7.黏性土的界限含水率指标中，土从塑性状态向流体状态过渡的指标是    ，土从塑性状态向半固体状态过渡的指标是    。

8.土的渗透（或渗流）、    、和    问题是土力学的三大基本课题。

9.密度试验中环刀的尺寸是根据现行国家标准《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15406）的规定选用内径      和      ，高度20mm。

10.采用灌砂法现场测定粗粒土的密度时，标准砂应清洗洁净，粒径选用

mm～    mm的干燥清洁标准砂。

11.土粒比重试验中，当试样中既有粒径大于5mm的土颗粒，又含有粒径小于5mm的土颗粒时，工程中采用        ，取粗细颗粒比重的          。

12.承载比试验进行浸水膨胀时，注水后水槽内水面应保持高出试样顶面    ，试样通常浸泡   昼夜。

13.承载比试验中一般采用贯入量为     时的承载比。当贯入量为5mm时的承载比大于贯入量2.5mm时的承载比时，试验应重做；若数次试验结果仍相同时，则采用   时的承载比。

14.固结试验是以太沙基（Terzaghi）的单向固结理论为基础的，故规定适用于      ，对        仅做压缩试验提供一般的压缩性指标，不能用于测定固结系数。

15.连续加荷固结试验的理论依据仍然是太沙基固结理论，要求试样

或实际上          。

16.湿陷变形是黄土的重要特性，湿陷系数大于或等于      时，称为湿陷性黄土。

17.黄土湿陷试验对房屋地基来说，主要是测定           、起始压力和              。

18.常规三轴试验根据试验条件的不同，可以分为                  试验、                 试验和固结排水（或CD）试验。

19.在计算土体变形时，通常假设土颗粒体积是不变的，因此土体变形量为    体积的变化。

20.密度试验中蜡封法适用于        和            的坚硬土，难点是求得土样的体积。

21.击实试验分为        和        两种，其对应的单位体积击实功分别为约592.2kJ/m3和2684.9kJ/m3。

22.标准固结试验中，土的先期固结压力的求取一般采用图解法，以

为纵坐标，以           为横坐标，绘制曲线。

23.三轴压缩试验中，当试样制备完成进行饱和时，宜选用抽气饱和、

或             方式。

24.根据《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019,自由膨胀率试验的土样应为       情况下的黏土试样。

25.滴定管按用途可分为     滴定管和      滴定管。

26.酸碱度试验时通常采用电测法，是一种以pH值标记的电位计，也称酸度计，一般由            、            和二次仪表电位计组成。

27.氯根的测定除采用硝酸银容量法外，还可采用                 、

、离子色谱法等。

28.当土样中有机质含量不大于      时，可采用重铬酸钾容量法。

29.通常认为1924年太沙基提出的              和              标志着土力学学科的诞生。

30.表示土体抵抗剪切破坏的极限能力，当土体中某点的剪应力时，土体处于极限平衡状态；时，土体处于      状态；时，土体处于            状态。

31.小于某粒径土的质量占土总质量10%的粒径，称为      粒径，小于某粒径土的质量占土总质量50%的粒径，称为平均粒径，小于某粒径土的质量占土总质量60%的粒径，称为      粒径。

32.岩体结构包括两个要素，即        和        。

33.岩石组成矿物鉴定方法，一般有差热分析法、                和

等。

34.土的三项基本试验指标是                 ，它们分别可以采用

方法测定。

35.岩石的吸水率与饱和吸水率之比，定义为饱水系数，这个比率愈大，岩石愈容易被      破坏，因而岩石的        就差。

36.土粒相对密度试验方法有比重瓶法、        、          。

37.常水头渗透试验适用于        ，变水头渗透试验适用于         。

38.在固结试验中，需要确定不扰动土的            时，初始段的荷重率应小于1。

39.可根据                             ，主要的或特殊的物质成份来区分                         三大类岩石。

40.岩石按坚硬程度不同分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。分类根据岩块的                  划分确定。

41.点荷载强度试验同一含水状态下的岩芯试样数量每组应为       个，方块体或不规则块体试验数量每组应为            个。

42.一般对工程水质分析的水样，允许保存的时间为：清洁水72h，轻度污染水    h，严重污染水    h。

43.水质分析试验中，重碳酸盐的测定以         为指示剂，氯离子的测定以        为指示剂。

44.基岩是指原位的各类岩石，其在      和     两个方向延伸很大。

45.原生矿物经化学风化（成分改变的过程）后形成次生矿物，主要有

、                和盐类。

46.土的      是以原状土的强度与该土经重塑（土的结构彻底破坏）后的强度之比来表示。

47.土的胀缩性是指黏性土具有          和         的两种变形特性。

48.土中应力按其成因可分为           和         两种，按其作用原理或者传递方式分为        和        两种。

49.静止侧压力系数是              和               之比的比例系数。

50.固结沉降是由于在荷载的作用下随着土中        的消散，      的增长而完成的。

51.室外原位密度试验灌砂法、灌水法适用于      、      和砾类土。

52.原位直剪试验中，当剪切面水平或接近水平时，可采用平推法或   法；当剪切面较陡时，可采用       法。

53.十字板剪切试验按力的传递方式分为       和        两类。

54.土的压缩性指标中，表示土的压缩性指标的大小是            。

55.土的工程分类中，黏性土分为          和    两大类。

56.土的物理性质指标中，表示土的密实程度的指标是        。

57.岩石块体密度试验可采用        、           或蜡封法。

58.量积法试验应量测试件两端和中间三个断面上互相垂直的共  个直径，量测两端面周边对称四点和中心点的  个高度。

59.岩石块体密度试验，测湿密度每组试验试件数量应为  个，测干密度每组试验试件数量应为  个。

60.岩石吸水性试验应包括            试验和                试验。

61.粉土的密实度应根据孔隙比划分为密实、      和      。

62.混合土在颗粒分布曲线形态上反映出呈             。主要成因有

。

63.当工程设计要求测定土的动力性质时，可采用动三轴试验、       试验或         试验。

64.单轴抗压试验应分别测定       和      状态下的强度。

65.岩石三轴试验可测定岩石及                                等不连续面上的           。

66.水和土对建筑材料的腐蚀性，可分为                   四个等级。

67.当采用压缩模量进行沉降计算时，固结试验最大压力应大于土的

和         之和。

68.三轴试验对饱和黏性土，当加荷速率较快时宜采用             试验。

69.软土包括                          等。

70.含有固态水、且冻结状态持续二年或二年以上的土，应判定为            。

71.岩土中易溶盐含量大于    %，并具有            等工程特性时，应判定为盐渍类土。

72.岩石在风化营力作用下，其结构、成分和性质已产生不同程度的变异，应定名为      。已完全风化成土而未经搬运的应定名为        。

73.标准固结试验中，当不需要测定沉降速率时，稳定标准规定为每级压力下固结    h或试样变形每小时变化不大于      mm。

74.原状土试样切取后剩余的土样，应用蜡纸包好置于         内，以备补做试验之用。

75.比重瓶法进行比重试验时，当土粒中含有易溶盐、亲水性胶体或有机质时，测定其土粒比重应用           代替纯水，用           法代替煮沸法，排除土中空气。

76.颗粒分析试验的密度计法中的分散剂有：浓度    六偏磷酸钠，

双氧水，1%硅酸钠。

77.崩解试验中取原状土或用扰动土制备成所需状态的土样，用切土刀切成边长为    cm的立方体试样。

78.毛管水上升高度试验根据不同的土质，可分别采用         法和

法。

79.最小干密度试验宜采用漏斗法和          ，最大干密度试验采用

。

80.轻型击实试验的单位体积击实功约为          ,重型击实试验的单位体积击实功约为           。

81.击实试验分层击实完成后，超出击实筒顶的试样高度应小于    mm。

82.承载比试验应采用             将扰动土在规定试样筒内制样后进行试验。

83.黄土湿陷试验的变形稳定标准为每小时变形不应大于        ，溶滤变形稳定标准为每3d变形不应大于           。

84.反压力饱和在施加反压力过程中，始终保持周围压力比反压力大20kPa，反压力和周围压力的每级增量对软黏土取    kPa，对坚实的土或初始饱和度较低的土，取              。

85.三轴试验若采用多级剪，则最后一级周围压力下的剪切累积应变不应超过    %。

86.休止角测定仪圆盘直径分为    cm和    cm两种，分别适用于粒径小于2mm的无黏性土和粒径小于5mm的无黏性土。

87.流网是由      和        所组成的曲线正交网格。

88.单位体积土颗粒所受到的渗流作用称为                 。

89.土的结构一般分为          、         和絮状结构三种基本类型。

90.黏土颗粒本身带有一定量的负电荷，在电场作用下向       移动，这种现象称为        。

91.土的抗剪强度不仅与土的性质有关，还与试验时的

等许多因素有关。

92.对加荷过程中土体内的某点，其应力状态的变化可在应力坐标图中以应力点的移动轨迹表示，这种轨迹称为         。

93.根据颗粒分析试验结果，常采用             表示土的颗粒级配或粒度成分。

94.岩石的结构是指矿物颗粒的        、大小和             所决定的结构特征。

95.软化系数是岩样          下的抗压强度和          的抗压强度的比值。

96.易溶盐浸出液制取法试验中风干试样按土水比例      加入纯水，振荡       ，抽气过滤。

97.由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土应定名为          。

98.含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物的填土定为       。

99.岩石单轴压缩变形试验结果有岩石的平均弹性模量和岩石平均       ，还有岩石的        弹性模量及相应的岩石泊松比。

100.岩石颗粒密度试验应采用          或           。

101.配置盐酸标准溶液时，其准确浓度应用               标定。

102.水样中氯化物的测定应采用             。

103.配制的硝酸银标准溶液应贮存于      瓶中。

104.测定水样中氯化物时，先吸取水样50.0mL于250mL锥形瓶中，加入铬酸钾溶液10滴，在不断振摇下，用硝酸银标准溶液滴定，至出现稳定的            即为终点。

105.水样中硫酸盐的测定应采用                             。

106.用银量滴定法进行氯化物的测定时，同一实验室，对含有250mg/L氯离子的水样进行6次测定，其相对标准偏差应小于     %；41个实验室分析统一分发的同一标准样品，不同实验室测得的结果相对标准偏差为0.82%；每批样品至少抽取     ％的试样作为检查分析样，分析结果应符合DZ/T 0130.6中精密度控制的规定。

107.水样中氨氮的测定应采用                   ，样品测定时应同时进行      试验。

108.配制硫酸溶液时应在          中进行，将硫酸缓慢加入水中。

109.地下水质分析中所使用的水均为纯水，可以蒸馏、重蒸馏、亚沸蒸馏、        、         等方法制得，也可采用复合处理技术制取。

110.纯水贮存期间，可能会受到实验室空气中CO2、NH3、微生物和其他物质以及来自容器壁污染物的污染。            应在使用前制备；

贮存时间也不宜过长。

111.           能定量地与氢氧化钠反应生成碳酸氢盐，当pH值为8.3时，以        作指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定水样，由氢氧化钠标准溶液的消耗量即可计算水中其含量。

112.氢氧化钠标准溶液应贮存于      塑料瓶中，用              溶液标定其浓度。

113.水煮沸后不能沉淀的部分（钙、镁的氯化物、         及        等）称为永久硬度或非碳酸盐硬度。

114.用滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子时，当V1＞V2时，表明有               存在，无             存在。

115.当有足够经验或充分资料，认定工程场地及其附近的土或水（地下水或地表水）对建筑材料为         时，可不取样试验进行腐蚀性评价。

116.按地层渗透性水和土对混凝土结构的腐蚀性评价时，A是指

或强透水层中的地下水；B是指             中的地下水。

117.岩体完整程度可分类为完整、       、较破碎、破碎、         。

118.根据岩石质量指标RQD，可分为好的、      、       、差的和极差的。

119.岩层厚度分类包括        、厚层、        和薄层。

120.粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%，且塑性指数等于或小于10的土，应定名为     ；塑性指数大于10的土应定为        。

121.粉土根据含水率不同，可分为稍湿、      、      。

122.当碎石土中粒径小于0.075mm的细粒土质量超过总质量的25%时，应定名为           ；当粉土或黏性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时，应定名为           。

123.根据物质组成和堆填方式，填土可分为下列四类：素填土、杂填土、

和          。

124.膨胀土的室内试验，应测定的指标包括：              、一定压力下的膨胀率、收缩系数、         。

125.膨胀力试验中试样开始膨胀，当膨胀量不大于           时，应施加平衡荷载，使量表指针仍指向         ，加荷载时应避免冲击力。

126.抽水试验宜    次降深，最大降深应接近工程设计所需的地下水位降深的标高。

127.水位量测应采用同一方法和仪器，读数对抽水孔为       ，对观测孔为          。

128.螺旋钻探可适用的地层有：          、         和砂土。

129.岩芯钻探的岩芯采取率，对完整和较完整岩体不应低于     %，较破碎和破碎岩体不应低于     %。

130.圆锥动力触探试验的类型可分为       、重型和           三种。

131.扁铲侧胀试验适用于一般黏性土、      、      、黄土和松散~中密的砂土。

132.现场直剪试验每组岩体不宜少于    个，每组土体不宜少于    个。

133.原位直剪试验开挖试坑时，应避免对试体的扰动，尽量保持

不产生显著变化。在地下水位以下进行试验时，应避免

对试体的影响。

134.场地环境类型分类中，强透水地层是指             ，弱透水地层是指            。

135.原状土样同一组试样的密度最大允许差值应为        g/cm3。

136.试样饱和时，较易透水的细粒土，渗透系数大于cm/s时，宜采用           ；不易透水的细粒土，渗透系数小于cm/s时，宜采用            。

137.土按有机质含量可分为有机质土、         、         。

138.孔隙水压力测定方法包括         和              。

139.毛管水高度上升试验根据不同的土质，可分别采用            和

。

140.回弹模量试验杠杆压力仪法适用于          、          的试样。

141.粗颗粒土的试验制备试验中，对于含超粒径土样的处理方式有剔除法、             、           和混合法。

142.固结不排水剪试验剪切应变速率宜为          %/min，粉土剪切应变速率宜为         %/min。

143.无侧限抗压强度试验当轴向力的读数达到峰值或读数达到稳定时，应再进行         的轴向应变值即可停止试验；当读数无稳定值时，试验应进行到轴向应变达         为止。

144.无黏性土休止角试验测定的休止角分为        和          两种。

145.自由膨胀率试验应进行两次测定，当＜60%时，最大允许差值应为        ；当≥60%时，最大允许差值应为        。

146.膨胀率试验方法分为              和               两种。

147.收缩试验应在室温不高于          的条件下进行。

148.土的静止侧压力系数试验的土样应为           或         。

149.动力变形特性试验宜采用             振动试验条件，动残余变形特性试验宜采用           振动试验条件。

150.冻土含水率试验冻土的有机质含量不应大于干土质量的      。当冻土的有机质含量在           之间时，仍可采用烘干法，但应注明有机质含量。

四、多选题（共计150题）

1.根据搬运的动力不同，下列属于运积土的是（  ）。

A.冰碛土	B.洪积土	C.堆积土	D.海相沉积土

2.属于土的结构类型有（  ）。

A.层状	B.单粒	C.蜂窝状	D.絮状

3.塑性图的横坐标和纵坐标分别是（  ）。

A.液限	B.塑限	C.塑性指数	D.液性指数

4.下面属于土的成因类型的是（  ）。

A.老沉积土	B.洪积土	C冲积土	D.新近沉积土

5.膨胀土的主要特性表现为（  ）。

A.高塑性黏土		B.吸水膨胀

C.失水收缩和反复胀缩变形	D.黏粒成分主要由亲水性物质组成

6.属于红黏土的性质（  ）。

A.上硬下软	B.膨胀性大	C.棕红色	D.具有一定收缩性

7.下面选项中属于软土的有（  ）。

A.淤泥	B.淤泥质土	C.泥炭	D.泥炭质土

8.无黏性土筛分时小于和大于500g称量精度分别为（  ）。

A.0.1g	B.0.2g	C.0.3g	D.1g

9.在颗粒级配曲线上一种砂土的为0.22，为0.39，为0.92，以下正确的有（  ）。

A.级配不良	B.级配良好	C.=4.18	D.=0.75

10.一土样总质量600g，筛析法结果如下，计算大于0.075mm和小于2mm的颗粒含量（  ）。

| 粒径（mm） | ＞2mm | 2~0.5mm | 0.5~0.25mm | 0.25~0.075mm | ＜0.075mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒组质量（g） | 78.9 | 195.7 | 164.8 | 87.9 | 72.7 |

A.87.9%	B.89.7%	C.89.6%	D.86.9%

11.若甲乙两种土的不均匀系数相同，则两种土的（  ）。

A.颗粒级配累计曲线不一定相同

B.有效粒径一定相同

C.限定粒径一定相同

D.限定粒径和有效粒径之比相同

12.不属于粉粒组粒径范围的是（  ）。

A.0.075＜≤0.25mm	B.0.5＜≤2mm

C.0.005＜≤0.075mm	D.2＜≤5mm

13.下列土的密度试验方法中适用于室内的是（  ）。

A.灌砂法	B.蜡封法	C.环刀法	D.灌水法

14.土的孔隙率是土中（  ）体积之比的百分数。

A.孔隙	B.土粒	C.气体	D.总土

15.土的物理性质指标中，可在室内实测出的指标有（  ）。

A.土粒比重	B.孔隙比	C.土的天然密度	D.含水率

16.土的三相图是将互相分散的三相，抽象地各自集中起来分别放于（  ）。

A.下部	B.中部	C.上部	D.中下部

17.酒精燃烧法测含水率时取代表性试样黏质土和砂质土分别为（  ）。

A.5~15g	B.5~10g	C.10~20g	D.20~30g

18.一原状土样比重2.72，重度18.9kN/m3，含水率26.1%，则土的饱和度及孔隙率为（  ）。

A.81.7%	B.87.1%	C.45.2%	D.44.9%

19.比重试验中的虹吸筒法适应的条件包含（  ）。

A.粒径大于5mm的土

B.含粒径大于20mm颗粒小于10%

C.粒径大于2mm的土

D.含粒径大于20mm颗粒大于10%

20.下列土的物理性质指标中属于基本指标的有（  ）。

A.含水率	B.密度	C.孔隙比	D.饱和度

21.不属于黏性土状态的是（  ）。

A.密实	B.中密	C.可塑	D.松散

22.关于砂土最小孔隙比的说法错误的是（  ）。

A.测定砂土最小孔隙比时采用的是天然状态的砂土

B.测定砂土最小孔隙比时采用的是风干的砂土

C.砂土的最小孔隙比可以直接由试验测定

D.砂土的最小孔隙比是由测定其相应的最大干密度后换算而得

23.液塑限联合测定仪法可以确定的界限含水率有（  ）。

A.缩限	B.液限	C.塑限	D.塑性指数

24.不能够判断碎石土密实度的指标是（  ）。

A.	B.	C.	D.

25.某土样的塑限25.4，液性指数为0.28，天然含水率为31.3，液限及状态为（  ）。

A.46.5	B.45.6	C.软塑	D.可塑

26.下列指标中，不能用来表示砂土的密实状态的指标是（  ）。

A.含水率	B.相对密度	C.有效密度	D.

27.某土样原状土无侧限抗压强度为51.6kPa，重塑土无侧限抗压强度为21.1kPa，该土灵敏度和灵敏性为（  ）。

A.高灵敏度土	B.中灵敏度土	C.2.45	D.2.67

28.可通过变水头渗透试验测定土的渗透系数的土为（  ）。

A.黏土	B.砂土	C.粉土	D.淤泥

29.关于无黏性土的击实性叙述正确的是（  ）。

A.无黏性土的击实特性与黏性土相比有显著差异

B.在风干和饱和状态下，击实都能得出较好的效果

C.无黏性土振动碾是最为理想的压实工具

D.无黏性土的击实特性与黏性土相比没有差异

30.快剪和慢剪试验剪切速率为（  ）。

A.0.1~0.8mm/min	B.0.8~1.2mm/min

C.小于0.02mm/min	D.大于0.02mm/min

31.黏性土的最优含水率20.6%，用作填料时压实现场可以直接使用的含水率是（  ）。

A.19.5%	B.21.8%	C.17.2%	D.20.2%

32.Ⅲ级土样可以测定的项目（  ）。

A.含水率	B.土类定名	C.抗剪强度	D.压缩系数

33.密度试验时2次平行测定的结果为1.77g/cm3和1.75g/cm3，平行差值（  ）。

A.0.01g/cm3	B.0.02g/cm3	C.满足要求	D.不满足要求

34.实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5，而后面皆为零，修约时说法正确的是（  ）。

A.可以直接舍去，保留的各位数字不变

B.保留末位数为奇数则进一

C.保留末位数为偶数则舍去

D.保留末位数为偶数则进一

35.不属于物理风化作用的是（  ）。

A.水化作用	B.氧化作用	C.碳酸化作用	D.水解作用

36.按照水与土相互作用程度的强弱，可将土中水分为（  ）。

A.结合水	B.自由水	C.结晶水	D.重力水

37.土中水按其形态可分为（  ）。

A.液态水	B.固态水	C.毛细水	D.气态水

38.土中的水可以分为（  ）。

A.毛细水	B.重力水	C.强结合水	D.弱结合水

39.关于颗粒级配曲线说法正确的是（  ）。

A.曲线形状较缓则土体中颗粒粒径大小均匀

B.曲线形状较陡颗粒级配为良好

C.曲线形状较缓颗粒级配为良好；

D.曲线形状较陡颗粒级配为不良

40.烘干法测试土的含水率，可能产生的误差包括（  ）。

A.试样不饱和

B.试样的代表性不够

C.试样未达到恒重就从烘箱中取出

D.试样称量不准

41.环刀法测定密度适用的土是（  ）。

A.粉土	B.黏土	C.砾类土	D.有机质细粒土

42.土的饱和度是土中（  ）体积之比的百分数。

A.水	B.土粒	C.气体	D.孔隙

43.测定土的含水率，以了解土的含水情况，也是计算土的（  ）和其他物理力学性质不可缺少的基础指标。

A孔隙比	B天然密度	C液性指数	D饱和度

44.土的三相图中一般左边和右边分别表示（  ）。

A.含水率	B.质量	C.密度	D.体积

45.两个土样的含水率分别为35.9%及46.7%，平行测定时的允许平行差值分别为（  ）。

A.0.5%	B.1%	C.2%	D.3%

46.称取湿土的质量46.32g，烘干后质量40.17g，密度1.93g/cm3，比重2.71，则土含水率和饱和度为（  ）。

A.13.5%	B.60.7%	C.15.3%	D.67.0%

47.比重瓶法试验时使用100ml和50ml比重瓶需要称取的土样为（  ）。

A.15g	B.12g	C.20g	D.10g

48.下列那些仪器是用来测定土的比重的（  ）。

A.比重瓶	B.环刀	C.天平	D.砂浴

49.下列指标中哪一个数值越大，表明土体越密实（  ）。

A.相对密度		B.孔隙比

C.含水率		D.重型圆锥动力触探锤击数

50.某砂土的比重为2.65，最大干密度为1.79，最小干密度为1.45，则其最大和最小孔隙比为（  ）。

A.0.828	B.0.825	C.0.483	D.0.480

51.对黏性土状态划分不起作用的指标是（  ）。

A.含水率	B.密度	C.液限	D.缩限

52.已知某黏性土处于软塑状态，则其液性指数可以是（  ）。

A.0.75	B.0.85	C.1.0	D.0.95

53.可测定土的渗透系数的方法有（  ）。

A.常水头渗透试验	B.变水头渗透试验

C.现场抽水试验	D.载荷试验

54.关于土的压缩指数的说法错误的是（  ）。

A.土的压缩指数越大，土的压缩性越低

B.土的压缩指数的单位MPa-1

C.一个土样的压缩指数不是常数

D.压缩指数越大土的压缩性越高

55.土的剪切试验时100kPa和200kPa剪切破坏时百分表读数为35和47，测力计率定系数为1.86kPa/0.01mm，100kPa和200kPa的剪应力为（  ）。

A.65.1kPa	B.87.4kPa	C.65.5kPa	D.87.7kPa

56.下列渗透系数单位正确的是（  ）。

A.m/d	B.cm/s	C.cm3/s	D.m2/d

57.土样拆封时需记录土的项目（  ）。

A.土样编号	B.取样深度	C.土样名称	D.土样扰动情况

58.数字1.889小数点后修约成两位有效数位，修约后错误的为（  ）。

A.1.88	B.1.90	C.1.89	D.2.00

59.多年冻土的性质（  ）。

A.二年或二年以上处于冻结状态

B.春季气温上升融化

C.常年冻结

D.常年不冻结

60.湿热多雨地区风化作用的主要类型是（  ）。

A.化学风化作用	B.生物化学风化作用

C.冰的作用		D.温度作用

61.常用颗粒分析试验方法确定各粒组的相对含量，常用的试验方法有（  ）。

A.筛分法	B.密度计法	C.移液管法	D.环刀法

62.土颗粒越小，表现出来的性质有（  ）。

A.表面积越大		B.颗粒表面所带电荷越少

C.结合水的能力越强	D.渗透性越强

63.一土样总质量400g，筛析法结果2mm筛上颗粒为51.3g，计算大于2mm的颗粒含量，并判断是否可以省略粗筛筛析（  ）。

A.12.8%	B.12.5%	C.可以	D.不可以

64.不属于强结合水的特征有（  ）。

A.紧靠于土粒表面

B.土颗粒靠近时可以形成公共的水膜

C.接近于固体

D.在土粒表面作缓慢移动

65.土的液相包括（  ）。

A.强结合水	B.弱结合水	C.自由水	D.结晶水

66.自由水可分为（  ）。

A.强结合水	B.重力水	C.弱结合水	D.毛细水

67.比重试验时，须用中性液体测定的是（  ）土。

A.可溶盐	B.亲水性胶体	C.有机质土	D.一般土粒

68.某土样测得重量1.92N，体积为100cm3，烘干后重量为1.62N，土粒比重2.66，则其饱和度和有效重度为（  ）。

A.76.7％	B.57.3％	C.10.1kN/m3	D.19.6kN/m3

69.蜡封法测密度时用线将试样吊在天平一端并使试样浸没于纯水中称量精度及测记项目为（  ）。

A.0.1g	B.0.01g	C.煤油的温度	D.纯水的温度

70.一种砂土的=7.37，=1.92，为1.59，颗粒级配及为（  ）。

A.级配不良	B.级配良好	C.0.13	D.0.22

71.一种砂土的为0.08，为0.31，为0.65，工程上选料要求级配良好，该土曲率系数大小及土是否符合要求（  ）。

A.1.58	B.1.85	C.符合	D.不符合

72.对黏土的野外鉴别，描述正确的有（  ）。

A.湿润时用刀切切面光滑，刀刃有黏腻人的阻力

B.湿土极易黏着物体

C.湿土能搓成0.5~2mm的土条

D.干土坚硬，类似陶器碎片

73.下面选项中属于地下水的物理性质有（  ）。

A.颜色	B.透明度	C.放射性	D.离子含量

74.水质分析因目的不同，可分为（  ）。

A.简分析	B.全分析	C.特殊分析	D.专门分析

75.下列属于测量装置检定内容和项目的是（  ）。

A.计量器具的技术条件	B.测量装置的示值误差

C.检定周期		D.检定结果

76.对检测结果有影响的设施和环境，我们必须（  ）。

A.监测	B.调节	C.记录	D.控制

77.混合巨粒土中的巨粒含量为（  ）。

A.小于75%	B.大于50%	C.大于90%	D.大于95%

78.在判别黏性土的状态时，需要知道土体的（  ）指标。

A.缩限	B.天然含水率	C.液限	D.塑限

79.关于管涌的说法错误的是（  ）。

A.管涌是渗透变形的一种形式

B.管涌是指在渗流作用下局部土体隆起或顶穿，粗细颗粒同时发生移动而流失的现象

C.管涌只能发生在渗流的逸出处

D.管涌的破坏是突发性的

80.关于土的压缩性的说法正确的是（  ）。

A.土的压缩主要是由于水和气体的排出所引起的。

B.土的压缩主要是土中孔隙体积的减小引起的。

C.土体的压缩量不会随时间的增长而变化。

D.固体土颗粒的压缩对土的压缩性影响不大。

81.不是室内测定土的抗剪强度指标的试验方法有（  ）。

A.直剪试验		B.三轴压缩试验

C.标准贯入试验	D.十字板剪切试验

82.击实试验叙述正确的是（  ）。

A.需准备3个含水率的试样

B.需要准备5个含水率的试样

C.土样加水拌匀

D.轻型击实每层25击

83.根据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版），土按沉积时代划分为（  ）。

A.新近沉积土	B.老沉积土	C.坡积土	D.一般沉积土

84.有机质含量小于5%的土，利用烘干法测含水率时烘箱的温度控制错误的为（  ）。

A.90~100℃	B.105~110℃	C.95~100℃	D.110~115℃

85.关于土的天然含水率和塑限的关系正确的是（  ）。

A.天然含水率=塑限	B.天然含水率＜塑限

C.天然含水率＞塑限	D.都是界限含水率

86.以下说法正确的是（  ）。

A.标准贯入试验记录贯入器入土深度为30cm的击数

B.重型圆锥动力触探试验记录探头入土深度为30cm的击数

C.标准贯入试验通常用来判断砂性土的密实程度

D.重型圆锥动力触探试验通常用来判断碎石土的密实程度

87.发生在同一层土中的渗透变形的形式有（  ）。

A.流土	B.管涌	C.接触流失	D.接触冲刷

88.土中某点最大主应力为350kPa，土的内摩擦角为30°，黏聚力为0，土体达到极限平衡状态时最小主应力和产生破坏时破坏面与最大主应力作用面的夹角为（  ）。

A.116.7	B.118.5	C.60°	D.30°

89.击实功对击实的影响叙述正确的是（  ）。

A.同一土料击实功能小，则所能达到的最大干密度也小

B.同一土料击实功能大，所能达到的最大干密度也大

C.同一土料击实功能小，最优含水率大

D.以上说法都不正确

90.实验室数据修约时拟舍去的数字最左一位为5，而后面有并非全为零数字，修约时说法正确的是（  ）。

A.保留末位数为3则进一	B.保留末位数为7则进一

C.保留末位数为4则进一	D.保留末位数为5则进一

91.冲积土的特征有（  ）。

A.颗粒在河流上游较粗	B.颗粒向下游逐渐变细

C.磨圆度较好		D.层理清楚

92.红黏土的主要特性表现为（  ）。

A.膨胀性弱		B.高塑性

C.大孔隙比		D.一般呈中低压缩性

93.土按颗粒级配和塑性指数可分为（  ）。

A.碎石土	B.砂土	C.粉土	D.黏性土

94.下面属于土的成因类型的是（  ）。

A.老沉积土	B.洪积土	C冲积土	D.新近沉积土

95.膨胀土的主要特性表现为（  ）。

A.高塑性黏土		B.吸水膨胀

C.失水收缩和反复胀缩变形	D.黏粒成分主要由亲水性物质组成

96.为保证标准贯入试验成果的可靠性，钻探时应注意保证质量，下列哪些要求是正确的（  ）。

A.标准贯入位置以上1.0m范围内不得采用冲击或振动钻进

B.孔底不应有沉渣

C.不宜采用泥浆护壁

D.孔内水位不得低于地下水位

97.下列哪些取土器的选用是合适的（  ）。

A.用单动三重管回转取土器采取细砂Ⅱ级土样

B.用双动三重管回转取土器采取中砂Ⅱ级土样

C.用标准贯入器采取Ⅲ级砂土样

D.用厚壁敞口取土器采取砾砂Ⅱ级土样

98.对湿陷性黄土地基进行岩土工程勘察时，可采用下列哪些选项中的方法采取土试样（  ）。

A.带内衬的黄土薄壁取土器	B.探井

C.单动三重管回转取土器	D.厚壁敞口取土器

99.下列哪些选项是直接剪切试验的特点（  ）。

A.剪切面上的应力分布简单	B.固定剪切面

C.剪切过程中剪切面积有变化	D.易于控制排水

100.某路堤采用黏性土进行碾压填筑，当达到最优含水率时对压实黏性土相关参数的表述，下列哪些选项是正确的（  ）。

A.含水率最小	B.干密度最大	C.孔隙比最小	D.重度最大

101.回弹模量试验可采用的方法为（  ）。

A.杠杆压力仪法	B.密度计法

C.强度仪法		D.虹吸筒法

102.冻土含水率试验的标准方法和在现场或需要快速测定含水率时可采用的方法分别为（  ）。

A.酒精燃烧法	B.烘干法	C.蜡封法	D.联合测定法

103.下列哪些选项属于岩浆岩（  ）。

A.伟晶岩	B.正长岩	C.火山角砾岩	D.片麻岩

104.以化学风化作用为主的环境下，下列选项中哪些矿物不易风化（  ）。

A.石英	B.斜长石	C.白云母	D.黑云母

105.进行强夯试验时，需观测强夯在地基土中引起的孔隙水压力的增长和消散规律，用以下哪几种测压计是合适的（  ）。

A.电阻应变式测压计	B.立管式测压计

C.水阻测压计		D.钢弦式测压计

106.根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版），下列关于特殊土取样的要求中，哪些选项是正确的（  ）。

A.对于膨胀土，在大气影响深度范围内，取样间距可为2.0m

B.对于湿陷性黄土，在探井中取样时，竖向间距宜为1.0m

C.对于盐渍土，初勘时在0~5m范围内采取扰动样的间距宜为1.0m

D.对于盐渍土，详勘时在0~5m范围内采取扰动样的间距宜为0.5m

107.根据《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025-2018，采用试坑浸水试验确定黄土的自重湿陷量的实测值，下列论述中哪些选项是正确的（  ）。

A.观测自重湿陷的深标点应以试坑中心对称布置

B.观测自重湿陷的浅标点应由试坑中心向坑边以不少于3个方向布置

C.可停止浸水的湿陷稳定标准不仅与每天的平均湿陷量有关，也与浸水量有关

D.停止浸水后观测到的下沉量不应计入自重湿陷量实测值

108.处理湿陷性黄土地基，下列哪些方法是不适用的（  ）。

A.强夯法		B.振冲碎石桩法

C.土挤密桩法		D.砂石垫层法

109.下列哪些选项是膨胀土的基本特征（  ）。

A.在天然状态下，膨胀土的含水率和孔隙比都很高

B.膨胀土的变形或应力对湿度状态的变化特别敏感

C.膨胀土的裂隙是吸水时形成的

D.膨胀土同时具有吸水膨胀和失水收缩两种变形特性

110.膨胀土中的黏粒（粒径小于0.005mm）矿物成分以下列哪些选项为主（  ）。

A.云母	B.伊利石	C.蒙脱石	D.绿泥石

111.下列关于膨胀土的论述中，哪些是正确的（  ）。

A.初始含水率与膨胀后含水率差值越大，土的膨胀量愈小

B.土粒的硅铝分子比的比值愈大，胀缩量愈大

C.孔隙比越大，浸水膨胀越小

D.蒙脱石和伊利石含量越高，胀缩量越大

112.盐渍土具有下列选项的哪些特征（  ）。

A.具有溶陷性和膨胀性

B.具有腐蚀性

C.易溶盐溶解后，与土体颗粒进行化学反应

D.盐渍土的力学强度随总含盐量的增加而增加

113.下列关于盐渍土的论述中哪些选项是正确的（  ）。

A.盐渍土的腐蚀性评价以、作为主要腐蚀性离子

B.盐渍土的含水率较低且含盐量较高时其抗剪强度就越低

C.盐渍土的起始冻结温度不仅与溶液的浓度有关，而且与盐的类型有关

D.盐渍土的盐胀性主要是由于硫酸钠结晶吸水后体积膨胀造成的

体积膨胀造成的

114.下列哪些选项的土性指标与参数是确定黏性土多年冻土融沉类别必要的（  ）。

A.融沉系数	B.总含水率	C.塑限	D.液限

115.下列关于红黏土特征的表述中哪些选项是正确的（  ）。

A.红黏土失水后易出现裂隙

B.红黏土具有与膨胀土一样的胀缩性

C.红黏土往往有上硬下软的现象

D.红黏土为高塑性的黏土

116.红黏土复浸水特性为Ⅱ类者，复浸水后一般具有下列哪些特性（  ）。

A.膨胀循环呈缩势，缩量逐次积累，但缩后土样高度大于原始高度

B.土的含水率增量微小

C.土的外形良好

D.风干复浸水，干缩后形成的团粒不完全分离，土的值降低

117.在软土地区进行岩土工程勘察，宜采用哪些选项的原位测试方法（  ）。

A.扁铲试验		B.静力触探试验

C.十字板剪切试验	D.重型圆锥动力触探

118.下列关于建筑场地污染土勘察的叙述中，哪些选项是正确的（  ）。

A.勘察点布置时近污染源处宜密，远污染源处宜疏

B.确定污染土和非污染土界限时，取土间距不宜大于1m

C.同一钻孔内采取不同深度的地下水样时，应采取严格的隔离措施

D.根据污染土的颜色、状态、气味可确定污染对土的工程特性的影响程度

119.下列哪个选项是影响混合土物理力学性质的主要因素（  ）。

A.粗粒的矿物成分

B.粗、细颗粒含量的比例

C.粗粒粒径大小及其相互接触关系

D.细粒土的状态

120.根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）和《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011，对于土的定名哪些是不正确的（  ）。

A.5%≤有机质含量≤10%的土定名为有机质土

B.塑性指数等于或小于10的土即定名为粉土

C.含水率大于液限，孔隙比大于或等于1.0的土定名为淤泥

D.粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土即定名为粉砂

121.关于目力鉴别粉土和黏性土的描述，下列哪些选项是正确的（  ）。

A.粉土的摇振反应比黏性土迅速

B.粉土的光泽反应比黏性土明显

C.粉土干强度比黏性土高

D.粉土的韧性比黏性土低

122.测量地下水流速可采用下列哪些选项中的方法（  ）。

A.指示剂法	B.充电法	C.抽水试验	D.压水试验

123.关于土对钢结构的腐蚀性评价，下列说法哪些符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2021（2009年版）（  ）。

A.氧化还原电位越高，腐蚀性越强

B.视电阻率越高，腐蚀性越强

C.极化电流密度越大，腐蚀性越强

D.质量损失越高，腐蚀性越强

124.通过单孔抽水试验，可以求得下列哪些水文地质参数（  ）。

A.渗透系数	B.越流系数	C.释水系数	D.导水系数

125.能够提供土的静止侧压力系数的是下列哪几种的原位测试方法（  ）。

A.静力触探试验	B.十字板剪切试验

C.自钻式旁压试验	D.扁铲侧胀试验

126.通过岩体原位应力测试能够获得的参数包括下列哪几项（  ）。

A.空间应力	B.弹性模量	C.抗剪强度	D.泊松比

127.公路路面基层主要分为（  ）。

A.细粒土类		B.水混凝土

C.有机结合料稳定土及粒料类	D.无机结合料稳定土

128.一般黏性土的抗剪强度与土的（  ）有关。

A.法向应力	B.凝聚力	C.内摩擦角	D.变形模量

129.比重计法进行颗粒分析时，与土粒直径计算有关的是（  ）。

A.土粒沉降距离	B.土粒沉降时间

C.分散剂校正值	D.试验温度

130.收缩试验用到的试验设备有（  ）。

A.固结仪	B.烘箱	C.收缩仪	D.干燥缸

131.对于砂类土的地基承载力可按其（  ）确定。

A.含水率	B.分类	C.干密度	D.湿密度

132.土的三相体指标中可直接在室内测出的指标的有（  ）。

A.土的天然密度	B.含水率

C.土粒比重		D.孔隙比

133.利用灌砂法测定土的密度前需要做以下标定（  ）。

A.环刀的体积		B.砂子的密度

C.标定罐的体积	D.灌砂筒锥体的体积。

134.三轴压缩试验下列说法正确的是（  ）。

A.不固结不排水剪是在施加周围压力和增加轴向压力至试样破坏

B.固结不排水是使试样先在某一周围压力作用下排水固结，然后在保持不排水情况下，增加轴向压力直至破坏

C.固结排水试验是使试样先在某一周围压力作用下排水固结，然后在允许试样充分排水悄况下增加轴向压力直至破坏

D.固结排水试验是使试样先在某一周闱压力作用下排水固结，然后在不允许试样排水情况下增加轴向压力直至破坏

135.直剪分为（  ）。

A.快剪	B.固结快剪	C.慢剪	D.匀速剪

136.压缩试验是研究土体一维变形的测试方法，以下说法正确的是（  ）。

A.压缩主要是孔隙体积减小

B.压缩变形常以其孔隙比变化表示

C.可根据压缩前后的体积变化求出e~p曲线

D.压缩主要是空气体积减小。

137.以下属于原位测试方法的是（  ）。

A.十字板试验		B.标准贯入试验

C.静力触探试验	D.平板载荷试验

138.下列属于土的物理性质指标的有（  ）。

A.密度	B.含水率	C.孔隙率	D.饱和度

139.颗粒分析试验方法有（  ）。

A.筛分法	B.密度计法	C.移液管法	D.环刀法

140.土的压缩性指标有（  ）。

A.压缩系数	B.压缩模量	C.变形模量	D.泊松比

141.影响土的抗剪强度的因素有（  ）。

A.土的颗粒级配	B.含水率

C.法向应力		D.土的密实程度

142.三轴压缩试验的优点有（  ）。

A.能严格控制排水条件	B.可量测孔隙水压力

C.应力状态明确	D.操作简单

143.土的渗透变形形式有（  ）。

A.管涌	B.流土	C.接触冲刷	D.接触流土

144.土的工程分类依据有（  ）。

A.土颗粒组成特征	B.土的塑性指标

C.土中有机质含量	D.土的颜色

145.击实试验中，影响击实效果的因素有（  ）。

A.含水率	B.击实功	C.土的性质	D.试验仪器

146.第四纪堆积物的成因类型有（  ）。

A.重力堆积		B.大陆流水堆积

C.海水堆积		D.风力堆积

147.沉积岩岩层厚度分类为（  ）。

A.薄层	B.中厚层	C.厚层	D.巨厚层

148.沉积岩层理按形成条件分类为（  ）。

A.水平层理	B.波状层理	C.斜层理	D.块状层理

149.变质岩是岩浆岩或沉积岩在（  ）或其他因素下，经变质所形成的岩石。

A.高温	B.高压	C.低温	D.低压

150.对中等风化岩的描述正确的有（  ）。

A.结构基本未变	B.沿节理面有次生矿物

C.风化裂隙发育	D.岩体被切割成岩块

第二部分  参考答案

一、单选题（共计300道题）

| 1. | C | 2. | A | 3. | C | 4. | D | 5. | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | B | 7. | C | 8. | B | 9. | D | 10. | C |
| 11. | B | 12. | D | 13. | B | 14. | A | 15. | D |
| 16. | D | 17. | D | 18. | D | 19. | A | 20. | B |
| 21. | C | 22. | B | 23. | A | 24. | B | 25. | C |
| 26. | A | 27. | D | 28. | B | 29. | C | 30. | C |
| 31. | A | 32. | C | 33. | B | 34. | A | 35. | C |
| 36. | B | 37. | A | 38. | B | 39. | C | 40. | A |
| 41. | C | 42. | B | 43. | C | 44. | D | 45. | D |
| 46. | C | 47. | B | 48. | D | 49. | A | 50. | A |
| 51. | A | 52. | B | 53. | C | 54. | C | 55. | B |
| 56. | A | 57. | C | 58. | C | 59. | D | 60. | B |
| 61. | B | 62. | A | 63. | B | 64. | A | 65. | D |
| 66. | C | 67. | A | 68. | A | 69. | C | 70. | B |
| 71. | B | 72. | C | 73. | A | 74. | B | 75. | C |
| 76. | B | 77. | B | 78. | B | 79. | A | 80. | B |
| 81. | C | 82. | D | 83. | C | 84. | C | 85. | C |
| 86. | B | 87. | C | 88. | B | 89. | B | 90. | B |
| 91. | A | 92. | D | 93. | C | 94. | C | 95. | B |
| 96. | A | 97. | A | 98. | B | 99. | B | 100. | A |
| 101. | C | 102. | B | 103. | A | 104. | D | 105. | A |
| 106. | D | 107. | D | 108. | B | 109. | B | 110. | A |
| 111. | A | 112. | A | 113. | B | 114. | C | 115. | A |
| 116. | D | 117. | D | 118. | D | 119. | C | 120. | B |
| 121. | A | 122. | B | 123. | C | 124. | D | 125. | A |
| 126. | A | 127. | A | 128. | C | 129. | A | 130. | A |
| 131. | D | 132. | A | 133. | A | 134. | B | 135. | C |
| 136. | D | 137. | A | 138. | D | 139. | A | 140. | C |
| 141. | A | 142. | B | 143. | D | 144. | A | 145. | A |
| 146. | C | 147. | D | 148. | C | 149. | A | 150. | D |
| 151. | D | 152. | B | 153. | A | 154. | C | 155. | A |
| 156. | C | 157. | B | 158. | A | 159. | B | 160. | C |
| 161. | D | 162. | B | 163. | D | 164. | A | 165. | B |
| 166. | A | 167. | D | 168. | B | 169. | A | 170. | C |
| 171. | D | 172. | B | 173. | C | 174. | C | 175. | B |
| 176. | A | 177. | C | 178. | A | 179. | B | 180. | B |
| 181. | D | 182. | D | 183. | B | 184. | C | 185. | D |
| 186. | B | 187. | A | 188. | A | 189. | A | 190. | C |
| 191. | D | 192. | B | 193. | C | 194. | B | 195. | A |
| 196. | A | 197. | A | 198. | B | 199. | B | 200. | A |
| 201. | C | 202. | A | 203. | D | 204. | D | 205. | C |
| 206. | C | 207. | A | 208. | A | 209. | C | 210. | B |
| 211. | B | 212. | D | 213. | B | 214. | C | 215. | B |
| 216. | C | 217. | D | 218. | B | 219. | A | 220. | A |
| 221. | C | 222. | D | 223. | D | 224. | D | 225. | A |
| 226. | A | 227. | D | 228. | B | 229. | B | 230. | C |
| 231. | B | 232. | C | 233. | D | 234. | C | 235. | A |
| 236. | D | 237. | C | 238. | B | 239. | B | 240. | D |
| 241. | A | 242. | C | 243. | A | 244. | B | 245. | B |
| 246. | D | 247. | C | 248. | B | 249. | C | 250. | C |
| 251. | D | 252. | B | 253. | B | 254. | D | 255. | A |
| 256. | B | 257. | B | 258. | A | 259. | A | 260. | B |
| 261. | D | 262. | C | 263. | A | 264. | C | 265. | D |
| 266. | B | 267. | A | 268. | B | 269. | A | 270. | B |
| 271. | A | 272. | A | 273. | C | 274. | C | 275. | D |
| 276. | A | 277. | A | 278. | C | 279. | A | 280. | A |
| 281. | A | 282. | C | 283. | A | 284. | B | 285. | A |
| 286. | A | 287. | B | 288. | C | 289. | C | 290. | A |
| 291. | D | 292. | D | 293. | B | 294. | A | 295. | B |
| 296. | D | 297. | A | 298. | D | 299. | D | 300. | C |

二、判断题（共计100道题）

| 1. | × | 2. | × | 3. | × | 4. | × | 5. | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | √ | 7. | √ | 8. | × | 9. | √ | 10. | √ |
| 11. | × | 12. | √ | 13. | × | 14. | √ | 15. | √ |
| 16. | √ | 17. | √ | 18. | √ | 19. | √ | 20. | × |
| 21. | × | 22. | √ | 23. | × | 24. | × | 25. | √ |
| 26. | × | 27. | √ | 28. | × | 29. | × | 30. | √ |
| 31. | √ | 32. | × | 33. | × | 34. | √ | 35. | × |
| 36. | × | 37. | × | 38. | √ | 39. | √ | 40. | × |
| 41. | × | 42. | × | 43. | × | 44. | √ | 45. | × |
| 46. | × | 47. | × | 48. | √ | 49. | × | 50. | × |
| 51. | √ | 52. | × | 53. | × | 54. | × | 55. | √ |
| 56. | √ | 57. | √ | 58. | × | 59. | √ | 60. | √ |
| 61. | × | 62. | √ | 63. | × | 64. | × | 65. | √ |
| 66. | √ | 67. | √ | 68. | √ | 69. | × | 70. | × |
| 71. | × | 72. | √ | 73. | √ | 74. | √ | 75. | × |
| 76. | √ | 77. | √ | 78. | × | 79. | × | 80. | × |
| 81. | × | 82. | √ | 83. | × | 84. | √ | 85. | √ |
| 86. | × | 87. | √ | 88. | × | 89. | √ | 90. | √ |
| 91. | √ | 92. | √ | 93. | × | 94. | √ | 95. | × |
| 96. | √ | 97. | √ | 98. | × | 99. | √ | 100. | × |

三、填空题（共计150题）

| 1. | 氢离子浓度 | 2. | 加压；轨迹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 增量；之比 | 4. | 一种；多种 |
| 5. | 不同建筑物；全部 | 6. | 送样单及试验委托书；3周 |
| 7. | 液限、塑限 | 8. | 变形；强度 |
| 9. | 61.8mm；79.8mm | 10. | 0.25；0.50 |
| 11. | 平均比重；加权平均值 | 12. | 25mm；4 |
| 13. | 2.5mm；5.0mm | 14. | 饱和土；非饱和土 |
| 15. | 完全饱和；接近完全饱和 | 16. | 0.015 |
| 17. | 自重湿陷系数；规定压力下的湿陷系数 |  |  |
| 18. | 不固结不排水（或UU）；固结不排水（或CU） |  |  |
| 19. | 孔隙 | 20. | 易破裂土；形状不规则 |
| 21. | 轻型击实；重型击实 | 22. | 孔隙比；压力的对数 |
| 23. | 水头饱和；反压力饱和 | 24. | 无结构 |
| 25. | 酸式；碱式 |  |  |
| 26. | 选择性玻璃电极；甘汞参比电极 |  |  |
| 27. | 硝酸汞滴定法；硫氰酸汞光度法 |  |  |
| 28. | 15% |  |  |
| 29. | 有效应力原理；一维固结理论 |  |  |
| 30. | 破坏；平衡（或安全） |  |  |
| 31. | 有效；限制 | 32. | 结构面；结构体 |
| 33. | 光谱分析法；偏、反光显微镜鉴定法 |  |  |
| 34. | 含水率、密度、比重；烘干法、环刀法、比重瓶法 |  |  |
| 35. | 冻胀；抗冻性 | 36. | 浮称法；虹吸筒法 |
| 37. | 粗粒土；细粒土 | 38. | 先期固结压力 |
| 39. | 岩石的产状、特殊的结构、构造；岩浆岩、沉积岩和变质岩 |  |  |
| 40. | 饱和单轴抗压强度 |  |  |
| 41. | 5～10；15～20 | 42. | 48；12 |
| 43. | 甲基橙；铬酸钾 | 44. | 水平；竖直 |
| 45. | 黏土矿物；无定型氧化物胶体 |  |  |
| 46. | 灵敏度 |  |  |
| 47. | 吸水膨胀；失水收缩 |  |  |
| 48. | 自重应力；附加应力、有效应力、孔隙应力 |  |  |
| 49. | 水平向有效应力；竖直向有效应力 |  |  |
| 50. | 超孔隙水；有效应力 |  |  |
| 51. | 细粒土；砂类土 | 52. | 斜推；契型体 |
| 53. | 电测式；机械式 | 54. | 压缩系数 |
| 55. | 粉质黏土；黏土 | 56. | 孔隙比 |
| 57. | 量积法；水中称量法 | 58. | 2；5 |
| 59. | 5；3 |  |  |
| 60. | 岩石吸水率；岩石饱和吸水率 |  |  |
| 61. | 中密；稍密 |  |  |
| 62. | 不连续状；坡积、洪积、冰水沉积 |  |  |
| 63. | 动单剪；共振柱 | 64. | 干燥；饱和 |
| 65. | 节理面、滑动面、断层面或岩层层面；抗剪强度 |  |  |
| 66. | 微、弱、中、强 |  |  |
| 67. | 有效自重应力、附加压力 | 68. | 不固结不排水或（UU） |
| 69. | 淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土 |  |  |
| 70. | 多年冻土 |  |  |
| 71. | 0.3；溶陷、盐胀、腐蚀 | 72. | 风化岩；残积土 |
| 73. | 24；0.01 | 74. | 保湿器 |
| 75. | 中性液体；真空抽气 | 76. | 4%；6% |
| 77. | 5 | 78. | 直接观测；土样管 |
| 79. | 量筒法；振动锤击法 | 80. | 592.2kJ/m3；2684.9kJ/m3 |
| 81. | 6 | 82. | 重型击实法 |
| 83. | 0.01mm；0.01mm | 84. | 30；50kPa～70kPa |
| 85. | 20 | 86. | 10；20 |
| 87. | 流线；等势线 | 88. | 渗流力（或动水力） |
| 89. | 单粒结构；蜂窝结构 | 90. | 阳级；电泳 |
| 91. | 排水条件、剪切速率、应力状态和应力历史 |  |  |
| 92. | 应力路径 |  |  |
| 93. | 累计曲线法 | 94. | 形状；联结方式 |
| 95. | 饱和状态；干燥状态 | 96. | 1:5；3min |
| 97. | 混合土 | 98. | 杂填土 |
| 99. | 泊松比；割线 | 100 | 比重瓶法；水中称量法 |
| 101. | 基准碳酸钠 | 102. | 银量滴定法 |
| 103. | 棕色 | 104. | 淡橘黄色 |
| 105. | 乙二胺四乙酸二钠-钡滴定法 |  |  |
| 106. | 4.0；20 |  |  |
| 107. | 纳氏试剂分光光度法；空白 | 108. | 通风橱 |
| 109. | 离子交换；反渗透 | 110. | 一级水；二级水、三级水 |
| 111. | 游离二氧化碳；酚酞 | 112. | 聚乙烯；邻苯二甲酸氢钾 |
| 113. | 硫酸盐；硝酸盐 | 114. | 氢氧根和碳酸根；重碳酸根 |
| 115. | 微腐蚀 | 116. | 直接临水；弱透水层 |
| 117. | 较完整；极破碎 | 118. | 较好的；较差的 |
| 119. | 巨厚层；中厚层 | 120. | 粉土；黏性土 |
| 121. | 湿；很湿 | 122. | 粗粒混合土；细粒混合土 |
| 123. | 冲填土；压实填土 | 124. | 自由膨胀率；膨胀力 |
| 125. | 0.01mm；初始读数 | 126. | 三 |
| 127. | 厘米；毫米 | 128. | 黏性土；粉土 |
| 129. | 80；65 | 130. | 轻型；超重型 |
| 131. | 软土；粉土 | 132. | 5；3 |
| 133. | 土体结构及含水率；水压力及渗流 |  |  |
| 134. | 碎石土和砂土；粉土和黏性土 |  |  |
| 135. | ±0.03 | 136. | 毛管饱和法；真空饱和法 |
| 137. | 泥炭质土；泥炭 | 138. | 测压计式；孔压静力触探仪 |
| 139. | 直接观测法；土样管法 | 140. | 含水率较大；硬度较小 |
| 141. | 等量替代法；相似级配法 | 142. | 0.05~0.10；0.1~0.5 |
| 143. | 3%~5%；20% | 144. | 风干状态；水下状态 |
| 145. | ±5%；±8% | 146. | 无荷载膨胀率；有荷载膨胀率 |
| 147. | 30℃ | 148. | 饱和的黏土；砂质土 |
| 149. | 固结不排水；固结排水 | 150. | 5%；5%~10% |

四、多选题（共计150题）

| 1. | ABD | 2. | BCD | 3. | AC | 4. | BC | 5. | ABCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ACD | 7. | ABCD | 8. | AD | 9. | ACD | 10. | AD |
| 11. | AD | 12. | ABD | 13. | BC | 14. | AD | 15. | ACD |
| 16. | ABC | 17. | BD | 18. | BD | 19. | AD | 20. | AB |
| 21. | ABD | 22. | AC | 23. | BC | 24. | AC | 25. | AD |
| 26. | AC | 27. | BC | 28. | ACD | 29. | AC | 30. | BC |
| 31. | ABD | 32. | AB | 33. | BC | 34. | BC | 35. | ABCD |
| 36. | AB | 37. | ABD | 38. | ABCD | 39. | CD | 40. | BCD |
| 41. | ABD | 42. | AD | 43. | ACD | 44. | BD | 45. | BC |
| 46. | CD | 47. | AB | 48. | ACD | 49. | AD | 50. | AD |
| 51. | BD | 52. | BCD | 53. | ABC | 54. | AB | 55. | AB |
| 56. | AB | 57. | ABCD | 58. | ABD | 59. | AC | 60. | AB |
| 61. | ABC | 62. | AC | 63. | AD | 64. | BD | 65. | ABC |
| 66. | BD | 67. | ABC | 68. | AC | 69. | AD | 70. | BD |
| 71. | BC | 72. | ABD | 73. | ABC | 74. | ABCD | 75. | ABCD |
| 76. | ABCD | 77. | AB | 78. | BCD | 79. | BCD | 80. | ABD |
| 81. | CD | 82. | BCD | 83. | AB | 84. | ACD | 85. | ABC |
| 86. | ACD | 87. | AB | 88. | AC | 89. | ABC | 90. | ABCD |
| 91. | ABCD | 92. | ABCD | 93. | ABCD | 94. | BC | 95. | ABCD |
| 96. | ABD | 97. | ABC | 98. | AB | 99. | BC | 100. | BC |
| 101. | AC | 102 | BD | 103. | AB | 104. | AC | 105. | AD |
| 106. | BCD | 107. | AB | 108. | BD | 109. | BD | 110. | BC |
| 111. | BCD | 112. | AB | 113. | ACD | 114. | ABC | 115. | ACD |
| 116. | BCD | 117. | ABC | 118. | ABC | 119. | BCD | 120. | BCD |
| 121. | AD | 122. | AB | 123. | CD | 124. | ACD | 125. | CD |
| 126. | ABD | 127. | CD | 128. | BC | 129. | AB | 130. | BCD |
| 131. | BC | 132. | ABC | 133. | BCD | 134. | ABC | 135. | ABC |
| 136. | ABC | 137. | ABCD | 138. | ABCD | 139. | ABC | 140. | AB |
| 141. | ABCD | 142. | ABC | 143. | ABCD | 144. | ABC | 145. | ABC |
| 146. | ABCD | 147. | ABCD | 148. | ABCD | 149. | AB | 150. | BCD |